| 所属类别： 输送带->按产品分类->PU输送带 商品名称： U12-24/0B |  |
| --- | --- |

型号： U12-24/0B 参数： * 产品结构 * 结 构： 一布一胶 颜 色： 白色 纤维层数： 1层 纤维种类： 有横向稳定聚酯丝 表层材料： 聚氨酯弹性体(PU) 表层花纹： 亚光 底层材料：聚酯织物 * 技术数据 * 总厚度(mm)： 0.8 表面涂层厚度(mm)： 0.3 重量(Kg/M2)： 0.85 最大生产宽度(M)： 3.0 拉断强度(N/mm)： 80 1%延伸时受力(N/mm)： 8 表面涂层硬度(Shore A)： 85 耐温范围(℃)： －20/＋80 最小滚轮直径(mm)：10 最小鼻轮直径(mm)： 30 横向稳定性：是 耐油性: 是 食品级：是 * 产品适用 * ○ 平板输送或滚轮输送 ○ 食品行业 ○ 耐油输送