GRC薄壁箱体出厂合格证

工程名称：

| 产品名称：GRC高强薄壁箱体 | 规格型号： |
| --- | --- |
| 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 |
| 边长 | mm | 0～-20 | －5 | 合格 |
| 高度 | mm | ±5 | ＋2 | 合格 |
| 竖向抗压强度 | ／ | 1000N,静置10min后无裂纹、无破损现象 | 无裂纹、无破损 | 合格 |
| 侧向抗压强度 |  | 800N，静置10min后无裂纹、无破损现象 | 无裂纹、无破损 | 合格 |
| 结论 | 符合国家CECS175:2004行业技术规程 |

郑州华利新型建材有限公司

年  月  日