滨江石材翻新  滨江水磨石清洗  滨江大理石养护  滨江抛光砖打蜡  滨江石材晶面处理

萧山石材翻新  萧山水磨石清洗  萧山大理石养护  萧山抛光砖打蜡  萧山石材晶面处理

杭州石材翻新  杭州水磨石清洗  杭州大理石养护  杭州抛光砖打蜡  杭州石材晶面处理

杭州美豪保洁有限公司石材翻新系统，可用翻新及晶面处理两用机及配用特殊制造钻石翻新研磨片处理，可将一块十年至一百年的云石百分之百完全翻新再造，其方法是将云石受损表面磨去，由粗磨到中磨滑及细磨几级工序，磨平至光滑，使云石恢复其天然原有色泽，再同样配合晶面处理利用石块压力与热产生的化学作用，晶面加强保护，相对比重新更换云石工程可节省80%费用。
一．    适用范围
可用于大理石（云石），花岗石及水磨石。
二．预备工作
    1．先把地面清洁。
    2．再把家具或墙角板封好，以免弄脏。
三．机器设备及药剂
    1．云石翻新机功率为1500W，重80KG以上（带有水箱）效果较好。
    2．附件包括：针座。50目—3000目钻石翻新研磨片。
四．工作工序
    1．把少量水放在地面。
    2．开动翻新机，先用最低级数（最粗）的钻石翻新研磨片，先把石材表面磨平。
    3．再换较高级别（较细）钻石垫，每次递增级数，不可少于两级，最后磨至地面光滑细腻。
    4．把地洗净干透。
    5用晶面处理方法，处理在面至满意为止。
 石材剪口
      石材在拼装装饰中很容易引起剪口，或高低不平，常会影响整个工程质量。在铺设好的石材在经过一段时间的走动使表面无光，影响整个天然石材的装饰效果。
     美豪保洁拥有进口施工机械和药剂，以先进的养护技术和多年的施工经验。能为大理石和花岗岩因施工造成的剪口不平提供整平服务，大理石再配合以无接缝处理。能让石材的装饰效果达到完美。为您免去后顾之忧。
 石材晶面处理
      晶面处理是通过机械将化学药品加热浓缩并压缩成结晶薄膜铺在地面上的一种过程，它可在地面上形一层清澈透明的无色薄膜，这一过程可以除去那些毛孔内的细菌，并使地面在最后一层涂饰后变得更平滑，光亮照人，同时保护石面，不受细菌或污垢侵蚀，也不易被鞋底石粒损坏。
一、适用范围
      晶面处理可用于大理石地(云石)，新花岗石及水磨石地面，但它不适于有花痕，凹凸不平及过于残旧被除辗压过地面，对于这一类有问题的地面须在晶面处理前先要用特殊的钻石垫进行研磨和砂磨(俗称翻新)。
二、晶面处理流程
   1．地面必须用晶面处理在加硬前一天彻底清洁干爽或在清扫后进行。
   2．选择一种重型的晶面处理机，一般刷地机的重量不足，是不适合这项工作的，同样一个很重的擦地机的马达长时间连续使用会在很短时间内烧坏。机器的重量，功率和速度，以及药品的适度配合，对于取得最佳效果是至为关键的。
3．在作晶面处理时，须防止灰尘砂粒进入工作场地。
4．药品在使用时须摇匀。
5．将晶面处理剂喷在地面上，用附在机器上的钢棉垫将之涂开涂匀，一直如此到完全干为止，重复这一过程直到我们看见光亮透明，钢棉垫须每隔一段时间除一次尘。
6．将加光剂喷在地面上，用附在机器上的钢垫将之涂开，涂匀，直到地面光亮。
7．再把晶面处理剂再次喷在地面上，再用机器涂开，涂匀，直到对地面的光滑感到满意为止。
三、处理后的地面保养：每天可用静电油喷于尘推上进行推地。
四、晶面处理的优点
1．地面加硬后不需要每天都做保养及抛光。
2．不易产生鞋印。
3．比普通地腊更易干，更光亮。
4．表面变得更坚硬且不易刮花。
5．在平时，只需要一个操作者保养即可。
6，加硬过程只需要很少的化学药剂。
7．加硬有时可以省却地面某些繁锁的问题，如起腊，洗地，打腊等工序。
8．晶面处理不用起腊，可以分小部份完成，每一新部份重叠在旧的面上，不用除去，而不显露。
9．不用把石面重新更换而得同样效果。
10．可节省金钱，实用美观，效果理想。
11．可部分分段进行，不影响营业。
12．局部分的地面有损坏时，更可只翻新该部分。

杭州清洗保洁网http://www.mhbjw.com/

杭州石材养护网http://www.hzmhbj.com/

杭州地毯清洗网http://www.dtbyw.com/

杭州保洁网http://www.hzbjw.com

服务电话：0571-56682600

0571-56693800

传真：    0571-56693758

地址：杭州市滨江区长河街道江三村一区166号

邮箱：hzmhbj@163.com