佛山市顺德区容桂品特电子材料有限公司

AT-201 /BT-222 粘接胶

AT-201 /BT-222是一种加温固化型环氧树脂粘接胶，符合RoHS环保标准，其适用于各种金属与金属，金属与塑料等的粘接与固定，尤其适用于电磁炉线圈与底盘的定型与涂盘。

一、固化物性能：

1、具有优良的粘着力与光泽度。

2、物料流动性好，可操作性强。

3、气味小，固化后无异味溢出。

二、操作工艺：

将A料与B料按出厂比例（重量比）混合，立即搅拌，搅拌均匀后呈放射状涂在已缠好的线圈上，外圈可适量多涂。

注：1、使用期将随开料量的增多、温度的升高而相应缩短；固化时间可随固化温度的提高而相应缩短。

2、建议配料时用敞口容器盛装可减缓物料混合后温度急剧升高，每次配料不宜过多，现用现配，以免造成物料损失。

批号：       #                          检测日期：09年  月  日

| 性能参数 | 指标 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | A料：无色透明液体 |  |
|  | B料：黄褐色透明液体 |  |
| 粘度（20~35 ℃）mpa.s | A料：300 ~ 230 | mpa.s/ ℃ |
|  | B料：450~500 | mpa.s/ ℃ |
| 比例（重量比） | A：B=100：100 | A：B=100：100 |
| 固化条件 | ≤12分钟/140℃ 或≤45分钟/85℃ |  |
| 使用期 | ≤40 min/25℃，1KG量 |  |

质检：

日期：08年  月  日

TEL：0757-28317903       28302966                FAX：28306013