佛山市顺德区容桂品特电子材料有限公司

AZ-118/B2235  环氧灌封料

AZ-118/B2235（型号） 是一种无溶剂型环氧树脂灌封料，其适用于高压包、电容器、镇流器、变压器等电子电气元件的灌封。A、B料混合经固化后，具有良好的电气与机械性能且符合欧盟RoHS及REACH环保指令。

一、固化物性能：

体积电阻率 Ω.cm                ≥1.0 X 1014

介电常数                         3.8

击穿强度 MV/m                   ≥18

吸水率%                         〈0.3

热变形温度                       〈105℃

二、操作工艺：

将A料预热至30℃~40℃左右或常温，加入B料，搅拌均匀后真空灌注元件（视情况而定）。	混合物料应在使用期内用完，否则将出现因物料粘度太大灌封时气泡难破现象.

注：使用期将随开料量的增多、温度的升高而相应缩短。

批号：                                   检测日期：2010年02月3日

| 性能参数 | 指标 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 黑色 | 合格 |
| 粘度（20~30 ℃）mpa.s | 12 X103 ~ 5X103 | mpa.s/ ℃ |
| 混合粘度（20~30 ℃）mpa.s | 1800~2200 | mpa.s/ ℃ |
| 比例（重量比） | A：B2235=100：20 | A：B=100：20 |
| 硬度 | Shore D | >70 |
| 使用期 | <40 min/30℃1KG量 | 合格 |
| 固化物表面 | 流平好，无汽泡 | 合格 |
| 阻燃性 | UL-94V-0级 | 合格 |
| 耐温 | -20℃~120℃ | 合格 |

质检：

TEL：0757-28317903       28302966            FAX：28306013