镀锌板　　镀锌板是指表面镀有一层锌的钢板。镀锌是一种经常采用的经济而有效的防腐方法。全世界锌产量的一半左右均用于此种工艺

1.定义

镀锌钢板是为防止钢板表面遭受腐蚀，延长其使用寿命，在钢板表面涂以一层金属锌，这种涂锌的薄钢板称为镀锌板。

2.分类和用途

按生产及加工方法可分为以下几类：

①热浸镀锌钢板。将薄钢板浸入熔解的锌槽中，使其表面粘附一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产，即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板；

②合金化镀锌钢板。这种钢板也是用热浸法制造，但在出槽后，立即把它加热到500℃左右，使其生成锌和铁的合金被膜。这种镀锌板具有良好的涂料的密着性和焊接性；

③电镀锌钢板。用电镀法制造这种镀锌钢板具有良好的加工性。但镀层较薄，耐腐蚀性不如热浸法镀锌板；

④单面镀和双面差镀锌钢板。单面镀锌钢板，即只在一面镀锌的产品。在焊接、涂装、防锈处理、加工等方面，具有比双面镀锌板更好的适应性。为克服单面未涂锌的缺点，又有一种在另面涂以薄层锌的镀锌板，即双面差镀锌板；

⑤合金、复合镀锌钢板。它是用锌和其他金属如铅、锌制成合金乃至复合镀成的钢板。这种钢板既具有卓越的防锈性能，又有良好的涂装性能。

除上述五种外，还有彩色镀锌钢板、印花涂装镀锌钢板、聚氯乙烯叠层镀锌钢板等。但目前最常用的仍为热浸镀锌板。

镀锌板

1.定义

镀锌钢板是为防止钢板表面遭受腐蚀，延长其使用寿命，在钢板表面涂以一层金属锌，这种涂锌的薄钢板称为镀锌板。

2.分类和用途

按生产及加工方法可分为以下几类：①热浸镀锌钢板。将薄钢板浸入熔解的锌槽中，使其表面粘附一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产，即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板；②合金化镀锌钢板。这种钢板也是用热浸法制造，但在出槽后，立即把它加热到５００℃左右，使其生成锌和铁的合金被膜。这种镀锌板具有良好的涂料的密着性和焊接性；③电镀锌钢板。用电镀法制造这种镀锌钢板具有良好的加工性。但镀层较薄，耐腐蚀性不如热浸法镀锌板；④单面镀和双面差镀锌钢板。单面镀锌钢板，即只在一面镀锌的产品。在焊接、涂装、防锈处理、加工等方面，具有比双面镀锌板更好的适应性。为克服单面未涂锌的缺点，又有一种在另面涂以薄层锌的镀锌板，即双面差镀锌板；⑤合金、复合镀锌钢板。它是用锌和其他金属如铅、锌制成合金乃至复合镀成的钢板。这种钢板既具有卓越的防锈性能，又有良好的涂装性能。

除上述五种外，还有彩色镀锌钢板、印花涂装镀锌钢板、聚氯乙烯叠层镀锌钢板等。但目前最常用的仍为热浸镀锌板。

镀锌钢板按用途又可分为一般用、屋顶用、建筑外侧板用、结构用、瓦垄板用、拉伸用和深冲用等镀锌钢板。

主要生产厂及进口生产国家：

①国内主要生产厂：武汉、鞍钢、宝钢及广东等；②国外主要生产国有日本、德国、俄罗斯、法国等。

3.尺寸规格

有关产品标准都列明镀锌板推荐的标准厚度、长度和宽度及其允许偏差。可查阅本节“８” 中所提供的有关产品标准。

4.外观

（１）表面状态：镀锌板由于涂镀工艺中处理方式不同，表面状态也不同，如普通锌花、细锌花、平整锌花、无锌花以及磷化处理的表面等。德国标准还规定有表面级别。

（２）镀锌板应具有良好的外观，不得有对产品使用有害的缺陷，如无镀、孔洞、破裂以及浮渣、超过镀厚、擦伤、铬酸污垢、白锈等。国外标准对具体外观缺陷规定都不十分明确。订货时对一些具体缺陷应在合同上列明。

5.镀锌量

（１）镀锌量标准值：镀锌量是表示镀锌板锌层厚度的一个普遍采用的有效方法。镀锌量的单位为g/ｍ２。日本、美国及德国标准对镀锌薄钢板镀锌量的规定详见表６—７—４。

（２）测定方法：取样要求及试验方法见“８”中有关标准。

6.机械性能

（１）抗拉试验：

表６—７—４ 镀锌薄钢板指标 （单位：g/ｍ２）

ＪＩＳＧ３３０２ 代 号 Ｚ１２ Ｚ１８ Ｚ２２ Ｚ２５ Ｚ２７ Ｚ３５ Ｚ４３ Ｚ５０ Ｚ６０

镀锌量 120 180 220 250 270 350 430 500 600

ＡＳＴＭＡ５２５ 代 号 Ａ４０ Ａ６０ Ｇ６０ Ｇ９０ Ｇ１１５ Ｇ１４０ Ｇ１６５ Ｇ１８５ Ｇ２１０

镀锌量 122 183 183 275 351 427 503 564 640

ＤＩＮ１７１６ 代 号 １００ ２００ ２７５ ３５０ ４５０ ６００

镀锌量 100 200 275 350 450 600

①性能指标：一般说来，只有结构用、拉伸用和深冲用镀锌板有抗拉性能要求。其中结构 用镀锌板要求有屈服点、抗拉强度和伸长率等；拉伸用只要求伸长率。具体数值见本节“８ ”中有关产品标准；

②试验方法：与一般薄钢板试验方法相同，见“８”所提供的有关标准 及“普通碳素钢薄钢板”所列的试验方法标准。

（２）弯曲试验：

弯曲试验是衡量薄板工艺性能的主要项目，但各国标准对各种镀锌板的要求并不一致，美国标准除结构级以外，其余均不要求弯曲和抗拉试验。而日本则除结构级、建筑波纹板及一般波纹板以外其余均要求作弯曲试验。

①要求：一般要求镀锌板弯曲１８０后，外侧表面不得有锌层脱离，板基不得有龟裂及断裂；

②试验方法：取样部位及数量见“８”有关产品标准，弯曲角度为１８０，内侧间隔与试验样品板厚之比，见“８”中所列的有关产品标准。

7.化学成分

对镀锌板基板的化学成分的要求，各国标准规定不同，如日本就不要求，美国则要求。一般不作成品检验。

8.包装

分为切成定尺长度的镀锌板和带卷镀锌板包装两种。一般铁皮包装，内衬防潮纸，外以铁腰子捆扎在托架上。捆扎要牢靠，以防内装镀锌板相互摩擦。

9.有关镀锌板方面的国外主要标准

（１）产品标准：

ＪＩＳ Ｇ３３０２—９４镀锌钢板；

ＪＩＳ Ｇ３３１２—９４涂色镀锌铁皮；

ＪＩＳ Ｇ３３１３—９０（９６）电镀锌钢板及钢带；热浸镀锌薄钢板的一般要求；

ＡＳＴＭ Ａ５２６—９０商业级热镀锌薄钢板；

ＡＳＴＭＡ ５２７—９０（７５）咬合成型级热镀锌薄钢板；

ＡＳＴＭＡ５２８—９０深冲级热镀锌薄钢板；屋面和壁板用 热浸镀锌薄钢板；

ＡＳＴＭＡ４４４—８９沟渠用热镀锌薄钢板；

ＡＳＴＭ Ａ４４６—９ ３结构级热镀锌薄钢板 ；

ＡＳＴＭＡ５９９—９２冷轧电镀锌薄钢板；

ＡＳＴＭＡ６４２—９０热镀锌特殊脱氧深冲级薄钢板；

ΓOCＴ７１１８—７８镀锌薄钢板；

ＤＩＮEＮ１０１４２-９１部分１低碳钢热镀锌钢带和钢板；

ＤＩＮEＮ１０１２-９２部分２热镀锌薄钢板。

（２）试验方法标准：

ＪＩＳ Ｈ０４０１—８３热浸镀锌试验方法；

ＤＩＮ５０９５２— ６９热浸镀锌试验方法。

*镀锌板产品用途、技术指标、性能及规格

镀锌板带钢产品主要应用于建筑、轻工、汽车、农牧渔业及商业等行业。其中建筑行业主要用于制造防腐蚀的工业及民用建筑屋面板、屋顶格栅等；轻工行业用其制造家电外壳、民用烟囱、厨房用具等，汽车行业主要用于制造轿车的耐腐蚀部件等；农牧渔业主要用做粮食储运、肉类及水产品的冷冻加工用具等；商业主要用作为物资的储运、包装用具等。

镀锌板技术指标、性能、规格一览表

热镀锌钢板（卷）表面处理

Ｌ 铬酸钝化

Ｙ 涂油

ＬＹ 铬酸钝化加涂油

ＧＺ 光整机光整

表面结构

表面结构 特征 用途

正常锌花（Ｚ） 镀锌后还在通常条件下锌层冷凝而得的锌花 一般用途

光整锌花（ＧＺ） 通过光整机对镀锌板进行光整，对镀锌板表面锌花进行平整 主要用做彩涂板的基板使用

中宽镀锌板

加工性能 屈服强度 抗拉强度 伸长率％ 180o　冷弯 加工性能 屈服强度 抗拉强度 伸长率％ 180o　冷弯

普通PV — 270－500 — d=0，完好，不脱锌 深冲SC — 270－380 ≥30 d=0，完好，不脱锌

机械咬合JY — 270－500 — d=0，完好，不脱锌 超深冲ＳＣ — 270－380 ≥30 d=0，完好，不脱锌

结构JG ≥240 ≥370 ≥18 d=0，完好，不脱锌 — — — — —