### 6FM10AH(12V10AH)电池技术资料

| 技术特点 | 应用范围 |
| --- | --- |
| ·高纯度AGM) 隔板 ·全密封结构，不漏酸。 ·高放电能力. ·自放电率很低. ·适用范围广泛 ·恢复能力强. ·使用寿命长. · | ·电力系统 ·医疗设备 ·不间断电源 ·应急电源 ·铁路机车 ·消防系统 ·玩具 及电动工具 ·太阳能及风能 |

# 技术参数

| 额定电压 | 12V |  | 温度对容量的影响(20hr) | 40℃ | 102% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量(20hr,25℃) | 10Ah |  |  | 25℃ | 100% |
| 设计寿命 | 3-5 年 |  |  | 0℃ | 85% |
| 外型尺寸 | 长 | 151mm(5.941inch) |  |  | -15℃ | 65% |
|  | 宽 | 99mm(3.90inch) |  | 自 放电 (25℃) | 3 月 | 剩余容量:91% |
|  | 高 | 95mm(3.74inch) |  |  | 6 月 | 剩余容量:82% |
|  | 总高 | 101mm(3.98inch) |  |  | 12 月 | 剩余容量:65% |
| 近似质量 | 3.3kg(7.2lbs) |  | 正常工作温度 | 25℃+3℃ |
| 容量(25℃) | 20hr rate | 10Ah |  | 工作温度范围 | -15℃~50℃ |
|  | 10hr rate | 9.4Ah |  | 浮充电压(25℃) | 2.27 to 2.30 V |
|  | 5hr rate | 8.5Ah |  | 均充电压(25℃) | 2.42 to 2.48 V |
|  | 1hr rate | 6Ah |  | 最大充电电流 | 3A(0.3C) |
| 电池内阻(25℃)) | 5.8mΩ |  | 端子材料l | Copper |
|  |  |  | 最大放电电流 | 100A(5 sec)(10C) |