地坪漆使用须知及施工注意方面

完工后一般使用时间 24小时后可开放步行，72小时后可载重物。 最理想的硬度和耐候性： 7天以后，地坪性能稳定，达到最理想的硬度和耐候性。 保持清洁卫生： 环氧地坪面需要保持清洁卫生，如有砂尘颗粒、坚硬物质料的碎颗等，需及时清扫干净，以免经碾压和刮伤地面;人员自外进入车间不要带进砂尘；车间及仓库内、外使用不同的叉车作交接，外面的叉车不要进去，里面的车不要出来，以免带进砂尘。 避免撞击和刮伤： 避免超重的机器、物件刮 伤地面：如有叉车、手推车等行走，诮使用橡胶轮子。 及时清除油污和溶剂： 所施工地坪唯有较好的耐酸碱性，但亦妥善调理，如有水、酸性或碱性溶剂、机油等积于地面，应及时清理，最好不要超过24小时。 及时修补破损： 如地坪漆面发生破损，破损之处又有油污滴落，则破损处需及时修补，以防油污等渗入素地结构中或漆层底下。 新完工地坪的特别保护： 新完工的厂房车间，可能会有其它施工单位进入后期安装、装修等工作，因此需要对环氧地坪 进行特别保护： 人员进出厂房只从一、二个出入口，最好派保安值班。 出入人员需脱鞋或换拖鞋（可使用一些干净的软拖鞋） 不得有硬物在地面拖行，不得将泥、砂等带进现场。 作业（例如电焊、刷天花板等）地点一定要铺垫隔挡材料，避免损坏、弄脏环氧地坪。 施工注意事项 1. 材料大面积施工前必须要小面积试样，符合要求后再大面积施工；如发现问题，需即时反应给材料供应服务人员和技术人员。因有些材料含有溶剂,施工作业时必须严禁烟火; 2. 施工场所要注意通风良好，避免人员吸入有害气体发生中毒； 3. 施工人员应戴保护手套，避免使皮肤接触涂料； 4. 材料存放于露天处时，应将其整齐堆放在托板上，并以胶布覆盖，以免材料进水，并应严防烟火 5. 地面灰尘需彻底清除，以确保底漆的附着效果 6. 底漆因含溶剂，须待完全挥发后方可进行下一道的施工，以免起泡; 7. 材料调配时，须以纸板（或彩条布）垫在地面，以防油漆流到地上； 8. 调配材料时应注意其混合比例，且以称秤重，材料混合搅拌均匀后，应在可使用时间内涂刷完毕, 避免胶凝、增稠、接近硬化而流平不佳甚至无法再使用； 9. 涂布油漆时发现颗粒或其它杂物，应及时清除； 10. 施工中若有被油漆沾污的地方，需及时清洗干净以防日后难以去除； 11. 表面处理用喷涂时（不可添加稀释剂），喷枪移动速度应匀速，勿在一处停留过久，否则会失去表面的美观性； 12. 桶内余料应以刮料板刮除干净，以免混合比例不准及材料损失； 13. 施工场所若有垂直面或踢脚线时，应先用胶带贴边及标线； 14. 施工结束后，有关杂物及空罐等须运走，场地须清洁干净； 15. 施工时现场温度应在10℃以上，如低于此标准时，请停止施工或改用其它低温耐湿产品以免表层发粘、不干或发白。 16. 配料桶每次倒料必须倒尽，多次配料后要及时清理或换桶配料，以免配料桶粘附材料过多，而影响配料重量比的准确性；否则会最终导致色漆或固化剂单一剩余，可能还会出现色差、颗粒、流平不佳、 硬度、亮度不够，甚至不干等诸多不良现象发生。