8500-B抗水剂

聚酰胺聚脲（PAPU）

一﹑产品简介

该产品是聚酰胺聚脲高分子低聚物，其分子结构中除含有活性羟基外，还含有酰胺基、胺基等多功能活性基团，可广泛应用于各种涂布纸的涂料配方中，能大幅度改善纸张的湿粘附强度、湿耐磨强度及油墨接受性能，提高了纸的印刷性能，光洁度和表面强度。本产品能取代常规的三聚氰胺-甲醛改性树脂，并体现出其优越的耐水性能，其用量为三聚氰胺-甲醛树脂的1/3-1/2（绝干计）。

该产品还有以下优点

1、无甲醛，纸的甲醛释放量为零，利于环保和操作环境。

2、固化速度快，成纸下机就有良好的抗水性。

3、耐湿磨强度24小时内达到最大值，熟化快。

4、油墨吸收、光洁度和表面强度明显改善，提高纸面印刷性能。

二、 产品主要质量指标

外  观：淡黄色透明液体

固含量：50±1%

P H 值：5-7

粘  度：≤100mPa.s(25℃)

筛余物：≤0.03%

水溶性：任意混溶

稳定性：常温下六个月

三、产品性能与用途

1、本产品可与水任意比例混溶，在涂料配制时可直接加入配料桶。

2、与涂料相溶良好，明显降低涂料粘度，大大改善涂料流变性、流平性，明显提高涂料保水值及贮存稳定性。

3、提高涂布加工适性，使涂层均匀细腻，平滑光亮、成膜柔软。

4、大大提高涂布纸光泽度、平滑度和印刷适性

5、适用于各种pH范围的涂料配方中，应用广泛。

四、建议用量

对绝干涂料量的0.5-1%（抗水剂以液体量计）

五、 包装及储存

1000升或250升塑桶包装,或按用户要求包装。贮存于阴凉干燥处，避免与热源接近。

上述信息是源于我们目前的知识和经验。由于存在着众多影响工艺及应用的因素，因此上述数据不能作为免除相应的进货检验的依据；同时，上述数据也不含有对特殊用途的承诺。