PD-850干强剂

1、PD-850的物理指标

|  | PD-850 |
| --- | --- |
| 外观 | 粘性水溶液 |
| 固含量 | 15±0.5% |
| pH | 3.0～5.0 |
| 粘度（25℃） | 3,000～12,000mPa.s |
| 比重（25℃） | 1.04 |
| 离子性 | 两性 |

2、 PD-850的特点

1)  在抄造条件发生变动（pH,硫酸铝的添加量,纸浆的种类）的情况下,依然发挥稳定的纸力增强效果，特别适合低添加量使用。

2)  在封闭(水的循环使用)抄造条件下,特别是高温高电导时，保持良好的纸力增强效果。

3)  能提供较强的化学品辅助助留的效果。

4)  特别适合国产废纸使用较多的浆料体系，以及硫酸铝用量少的中性体系。

3、 PD-850的使用方法和注意事项

1)  产品稀释时请用一般干净的水,请勿使用白水等不清洁水。稀释的倍数一般在15～30倍左右。在通过搅拌使产品充分地均匀分散后才能加入浆料中。

2)  添加位置应选择能和浆料充分混合的地方。一般选择在配料池或者高位箱添加。

3)  产品贮槽,稀释水槽和配管等的材料请使用FRP,PVC,PE等塑料或不锈钢。铁制品会产生腐蚀并使产品出现增粘现象，请勿使用。

4)  请勿和其他化学品混和使用。

5)  产品贮存期3个月。对过期的产品,有可能产生质量下降，请注意。

The above information is based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application, these data do not relieve processors of the suitability for a specific purpose.

上述信息是源于我们目前的知识和经验。由于存在着众多影响工艺及应用的因素，因此上述数据不能作为免除相应的进货检验的依据；同时，上述数据也不含有对特殊用途的承诺。