关于罗斯克宁

ROSCONINE-罗斯克宁国际防水品牌是以受人尊敬的德裔美国化学家ROSCONINE博士的名字命名的，ROSCONINE先生一生致力于化学研究领域，在高分子化学领域取得卓越的成就。在卡特里纳台风席卷新奥尔良的时候，很多家庭因为使用了ROSCONINE博士发明的防水材料而减少了台风对家庭造成的损失而传为佳话。ROSCONINE罗斯克宁品牌也应运而生，成为一个深受欢迎的国际防水品牌。

ROSCONINE罗斯克宁品牌从创始以来一直秉承品质至上、技术创新的产品理念，投入巨资进行产品的研发，务必提供给用户最佳性能的防水产品，永久解决建筑物的渗漏问题。2008年，ROSCONINE罗斯克宁品牌携其高品质的产品进入中国，为中国的客户提供优质的服务及全套防水解决方案，并通过技术创新，有效降低成本，使罗斯克宁品牌保持高品质、高性能的前提下为客户节省防水的投入，成为高性价比的代名词，赢得了客户的信赖。

ROSCONINE产品体系中包含有传统的产品系列：JS聚合物防水系列产品，K11系列防水产品，最新国际科技的产品系列：CCCW水泥基渗透结晶型系列产品、永凝液DPS、石材防护产品、高级脂肪酸防水剂及单组分丙烯酸防水胶等。丰富的产品提供给客户更多的选择。

产品介绍

ROS-100 LITHESOME 力特伸-单组份丙烯酸防水胶

（学名：聚合物建筑乳液防水涂料）

力特伸单组分丙烯酸防水胶是以水基丙烯酸聚合物为主要成分，掺加合成橡胶乳液改性剂、表面活性剂等配制而成的彩色单组份高分子水乳型防水涂料。学名：聚合物建筑乳液防水涂料，中国统一的产品标准是：JC/T864-2000，是一种新型防水材料。

力特伸是将有机乳液与无机粉料经过机械高速分散搅拌后形成的高强度，高弹性的高科技防水涂料，由于通过高速分散，乳液与粉料结合的更加紧密，大大突破了双组分聚合物防水涂料的各项技术瓶颈，是聚合物乳液在各项性能指标上都大幅提高，成为新一代的聚合物防水涂料的代表。

经过工厂加工后的力特伸还改变了很多传统防水材料领域的痼疾：施工更加简便，可使用多种色彩，避免了现场搅拌的人为失误及偷工减料，更环保。

产品优势

- 兼具无机材料与有机材料的特性，高耐候性、高弹性、高防水性能、抗疲劳，能牢固粘接基面，并兼具良好的透气性。

- 克服双组分材料现场配料的人为失误造成的工程隐患，是JS防水材料的升级产品。

- 施工简便，可在潮湿基面施工。

- 环保、无毒，不含有毒有害溶剂，气味温和，可以用于饮水工程。

- 还可以选择各种色彩做为装饰层面。

适用范围       厨卫间，阳台，屋面，蓄水池，地下室，隧道等。

施工方法

施工流程：基面找平→清理基面→湿润基面→涂刷第一道力特伸防水涂料→涂刷第二道力特伸防水涂料→质量验收→覆盖层施工

基面处理

- 基面应结实平整、干净、无灰尘、无油污、无混凝土脱模剂及其他杂物。

- 对于有油污的基面应用10%的氢氧化钠溶液进行擦洗，再用清水冲洗干净。

- 对于空鼓、松动基面、尖锐凸出物都应铲除及用我司修补砂浆浆进行修补。

- 阴阳角处建议做45°的圆弧角。

- 基面若有缺陷或裂缝现象，必须进行处理合格后方可进行防水层施工。

- 在干燥基面上施工前应先湿润基面至无明水为准，若基面潮湿无明水可直接施工。

涂刷：用毛刷或滚刷直接将胶浆涂刷在基面上，待第一层完全干透后(约2~4小时，或者手摸不沾手)，再涂刷第二遍，两遍的涂刷方向应交错。

注意事项

- 禁止在5℃以下或下雨的情况下施工。

- 若在特别潮湿又通风的环境中施工，应采用通风设备加快防水涂料成膜，以免影响防水层质量。

- 切忌将已干结的砂胶浆加水混合后再用。

- 节点处理按有关规范要求进行，建议加一层玻璃纤维网。

- 浆料涂后24小时内，需防止人行走。

- 已完成的防水层在没有做保护层之前，不得有铁器、钢钉、钢筋、脚手架等棱角重物在防水层上施工或堆放，以免破坏防水层。

- 防水层完全干固后，方可做其它覆盖层。

- 在操作进程中应保持间断性搅拌以防止胶浆沉淀。

ROS-200  JS聚合物水泥防水材料

JS-聚合物水泥防水材料（又名：聚合物水泥）是由高分子有机乳液与无机粉料构成的双组份复合型防水材料，混合后形成的防水涂膜具有有机材料的高弹性和无机材料耐久性能优越双重优点，防水效果突出，是目前国内外最广泛应用得一种新型材料。罗斯克宁JS系列聚合物防水材料引进国际技术及工艺，采用优质原料严格加工调配而成，各项技术性能均高于中国大陆现行的国家标准JC∕T894-2001，被大量应用在国内外大型重点工程中，在业界取得良好品碑。

产品优势

- 兼具无机材料与有机材料的特性，高耐候性、高弹性、高防水性能、抗疲劳，能牢固粘接基面，并兼具良好的透气性。

- 施工简便，可在潮湿基面施工。

- 环保、无毒，不含有毒有害溶剂，气味温和，可以用于饮水工程。

- 可根据不同的工程可以调配成1型和2型产品，针对性强，工程应用广泛，效果好。

JS技术指标

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
| 1 | 固含量，% ≥ |  | 65 |  |
| 2 | 干燥时间 | 表干时间，h ≤ | 4 |  |
|  |  | 实干时间，h ≤ | 8 |  |
| 3 | 拉伸强度 | 无处理，Mpa ≥ | 1.2 | 1.8 |
|  |  | 热处理，% ≥ | 80 |  |
|  |  | 碱处理，% ≥ | 70 | 80 |
|  |  | 紫外线处理，% ≥ | 80 |  |
| 4 | 断裂伸长率 | 无处理，% ≥ | 200 | 80 |
|  |  | 热处理，% ≥ | 150 | 65 |
|  |  | 碱处理，% ≥ | 140 | 65 |
|  |  | 紫外线处理，% ≥ | 150 | 65 |
| 5 | 不透水性，0.3Mpa，30min |  | 不透水 |  |
| 6 | 潮湿基面粘结强度，Mpa ≥ |  | 0.5 | 1.0 |
| 7 | 抗渗性（背水面），Mpa ≥ |  | / | 0.6 |
| 8 | 低温柔性，10mm棒 |  | -10无裂纹 | / |

产品型号及应用范围

| 产品型号 | 特点 | 应用范围 |
| --- | --- | --- |
| ROS-201 | JSⅠ型产品，延伸率高，柔韧性好，耐久性好，环保无毒 | 适用于地下室、屋面等结构容易裂缝部位 |
| ROS-202 | JSⅡ型产品，拉伸强度高，抗渗性能优良，耐久性好，环保无毒 | 长期浸水环境下，如：游泳池、消防水池、自来水厂、污水处理厂、浴池、鱼池、水渠等 |

施工方法

施工流程：基面找平→清理基面→湿润基面→涂刷第一道JS防水涂料→涂刷第二道JS防水涂料→质量验收→覆盖层施工

基面处理

- 基面应结实平整、干净、无灰尘、无油污、无混凝土脱模剂及其他杂物。

- 对于有油污的基面应用10%的氢氧化钠溶液进行擦洗，再用清水冲洗干净。

- 对于空鼓、松动基面、尖锐凸出物都应铲除及用我司修补砂浆浆进行修补。

- 阴阳角处建议做45°的圆弧角。

- 基面若有缺陷或裂缝现象，必须进行处理合格后方可进行防水层施工。

- 在干燥基面上施工防水涂料前应先湿润基面至无明水为准，若基面潮湿但无明水可直接施工。

制浆：先将JS防水乳液倒入拌料桶中，然后再将粉剂倒入，用电动搅拌器充分搅拌至均匀、无颗粒的糊状，静置十分钟后再搅拌一下，效果更佳。

涂刷：用毛刷或滚刷直接将胶浆涂刷在基面上，待第一层完全干透后(约2~4小时，或者手摸不沾手)，再涂刷第二遍，两遍的涂刷方向应交错。

注意事项

- 禁止在5℃以下或下雨的情况下施工。

- 若在特别潮湿又通风的环境中施工，应采用通风设备加快防水涂料成膜，以免影响防水层质量。

- 切忌将已干结的砂胶浆加水混合后再用。

- 节点处理按有关规范要求进行，建议加一层玻璃纤维网。

- 浆料涂后24小时内，需防止人行走。

- 已完成的防水层在没有做保护层之前，不得有铁器、钢钉、钢筋、脚手架等棱角重物在防水层上施工或堆放，以免破坏防水层。

- 防水层完全干固后，方可做其它覆盖层。

- 本产品含有水泥，有皮肤过敏的人士，请做好防护措施如戴手套等。

- 在操作进程中应保持间断性搅拌以防止胶浆沉淀。

- 待防水层完全干固后，方可在其上面做砂浆保护层或其它覆盖层。

ROS-500 水泥基渗透结晶型防水材料

水泥基渗透结晶型防水材料是1942年德国化学家Lauritz Jensen（劳伦斯。杰逊）在解决水泥船渗漏水的实践中，产生与发明的。欧美称为：Capillary/Crystalline Waterproofing Materials，简称CCCW。由于其综合性能及性价比优于其他类型的防水材料，该材料迅速成为全世界最主流的防水材料之一，占据具大的市场份额。日本防水涂料协议会会长小新井治美对其的评价是：“对环境保护，对人类生存均显其优的防水材料”。

产品优势

- 永不失效的防水系统。

- 可长期耐受高水压-高达300米水头。

- 自愈合性能，可以自愈合0.5mm混凝土裂缝。

- 背水面施工性能卓越，解决大量地下室渗漏问题。

- 无毒、环保，防腐，耐酸碱，可以提高混凝土强度。

- 无需找平层和保护层，节省工期，加快工程进度，施工综合成本大大降低。

技术指标（国家标准：GB18445-2001）

| 序号 | 项目 |  |  | 标准指标 |  | 检验值 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |  |  |
| 1 | 安定性 |  |  | 合格 |  | 合格 | 合格 |
| 2 | 凝结时间 | 初凝时间，min≥ |  | 20 |  | 310min | 合格 |
|  |  | 终凝时间，h≤ |  | 24 |  | 7h05min | 合格 |
| 3 | 抗折强度，MPa≥ |  | 7d | 2.80 |  | 5.8 | 合格 |
|  |  |  | 28d | 3.50 |  | 8.7 | 合格 |
| 4 | 抗压强度，MPa≥ |  | 7d | 12.0 |  | 33.8 | 合格 |
|  |  |  | 28d | 18.0 |  | 40.8 | 合格 |
| 5 | 湿基面粘接强度，MPa≥ |  |  | 1.0 |  | 2.3 | 合格 |
| 6 | 抗渗压力（28d），MPa≥ |  |  | 0.8 | 1.2 | 1.3 | Ⅱ型 |
| 7 | 二次抗渗压力（56d），MPa≥ |  |  | 0.6 | 0.8 | 1.0 | Ⅱ型 |
| 8 | 渗透压里比（28d），%≥ |  |  | 200 | 300 | 325 | Ⅱ型 |

施工工艺

施工机具：錾子、高压水枪、喷水器、钢丝刷、硬毛刷子、泥刀、搅拌器、手枪钻、气泵等。

流程：混凝土基面处理 → 充分湿润基面 → 抹刮（涂刷或喷涂）防水涂料 → 润水养护。

混凝土基面处理：检查混凝土结构，找出结构中需要加强的部位，修补需要补强的部位。用钢丝刷去除基面上附着的污渍、尘土、脱模剂、松浮物及其他附着物质。如遇特别光滑部位，需要进行毛化处理。用高压水枪清洗基面，使之干净即可。

湿润基面：用水反复淋湿基面，但要掌握好时间间距，不要使基面积水过多。

制浆：水泥基渗透结晶型防水涂料粉剂与水按100：25（质量比）的比例倒入容器中混合搅拌，搅拌必须均匀后才可以使用。搅拌混合后的材料应从拌料起30分钟内用完，使用过程中禁止再加水。

抹刮（涂刷）：施工时应根据材料要求使用泥刀抹刮或者硬毛刷子沾料涂刷，抹刮或者涂刷时均需用力将材料均匀抹到潮湿的混凝土基面上。如使用涂刷法则需分两次进行施工，涂刷第一遍涂料后4小时左右进行第二遍涂刷。在防水材料终凝前可用泥刀收光表面，以达到更好的防水效果。

养护：根据施工的环境状况进行，一般情况下，只需每天在涂刷过水泥基渗透结晶型防水涂料表面喷洒清水三次，养护3至7天。如果水分蒸发过快，则需要每天多喷洒几次水或表面覆盖草帘或麻袋片加以保护。如果在不通风的环境下，如：地下室、人防工程，则需要适当通风。涂刷完12小时后开始养护作业。

ROS-800 DPS永凝液

永凝液是由英语：Deep Penetrating Sealer翻译而来，意为“深层渗透密封材料”。是一种无色、无味、无毒及化学稳定的环保型高科技防水抗渗新技术，这种技术源自美国军方，产品研制起始于二十世纪初，以其密封性能好、加固性能优越、施工快捷而应用于二战期间盟军军事工程，至今绝大多数使用过DPS产品的道路工程、海港建设及海防设施均保养得相当良好。经过不断的技术升级，DPS的性能不断提高，其卓越的使用功能被越来越多应用于世界重大工程中，目前依然是美国应用量最大的防水工程材料之一。

永凝液是一种革命性的新型防水产品，适用于所有的混凝土建筑，施工简便，综合造价低。只需要喷、涂于混凝土的表面后，DPS会通过混凝土毛细孔道渗透入混凝土内部20-30mm，与混凝土中的游离碱类物质在催化剂作用下产生化学反应，偶联生成不溶于水的凝胶体（晶体状），这些凝胶体堵塞混凝土内部孔隙，封闭毛细孔通道，成为混凝土整体结构的一部分，增强混凝土的密度和硬度，使混凝土具有防霉、抗风化防酸碱侵蚀、防水、防磨损等作用。DPS永凝液还具有自我修复的能力，一旦结构产生新的裂缝，能自我修复封闭裂缝产生的新的孔道。

施工方法

混凝土基面处理：检查混凝土结构，找出结构中需要加强的部位，修补需要补强的部位。用钢丝刷去除基面上附着的污渍、尘土、脱模剂、松浮物及其他附着物质。如遇特别光滑部位，需要进行毛化处理。用高压水枪清洗基面，使之干净即可。

湿润基面：用水反复淋湿基面，但要掌握好时间间距，不要使基面积水过多。

喷涂（或涂刷）：施工时应根据材料要求使用低压喷雾器喷涂或者硬毛刷子涂刷，喷涂或者涂刷时均需用力及均匀。需分两次进行施工，喷涂第一遍材料后24小时再进行第二遍喷涂。

养护：根据施工的环境状况进行，一般情况下，只需每天在施工表面喷洒清水三次，养护3至7天。如果水分蒸发过快，则需要每天多喷洒几次水或表面覆盖草帘或麻袋片加以保护。如果在不通风的环境下，如：地下室、人防工程，则需要适当通风。喷涂完12小时后开始养护作业。

ROS-600 CONCENTRATE抗渗特---超浓缩高级脂肪酸防水剂

罗斯克宁抗渗特源于英文concentrate，意思是“浓缩”。Concentrate--超浓缩高级脂肪酸防水剂就是以进口高级脂肪酸为主要原料，添加多种助剂，采用美国技术，经过高科技超浓缩加工乳化而成的高级防水剂。Concentrate通过与水泥、砂子的混合，实现“反毛细管效应”，从而达到憎水、抗渗、防漏、防潮、防腐、防龟裂等特效。高级脂肪酸防水剂技术源于日本，由于其防水性能好、寿命长、施工简单、安全环保等特性被欧、美、日、韩等发达地区和国家普遍使用，近年才逐步引进中国，得到国内专业人士的青睐并应用在众多大型重点工程中，取得了令人满意的效果。自1998年引入我国至今，用于厨卫间、阳台、地下室、隧道、蓄水池、仓库、屋顶花园等防水、防潮部位的总面积超过一千五百万平方米，从未发生过渗漏。“抗渗特”的出现改变了传统建筑防水施工方法，给防水施工工艺带来了飞跃性的改革。防水基层结构不变则防水效果永久，彻底解决建筑物渗漏的问题。

产品优势

- 与水泥砂浆搅拌后具有强烈的憎水性。

- 不变质，耐老化、抗龟裂性强、应用面广。

- 施工简便，易操作，确保质量。

- 使用对环境无污染，对施工人员无害、无味、无毒，可用于应用水工程。

- 具有长期防水止漏效能，人工加速老化测试，其寿命可达30年以上。

- 可改善混凝土及砂浆的品质，提高强度，减少集料放应。

- 与水性装饰涂料混合使用时，同样具有防水效能。

- 不需要专业防水施工，大大降低防水综合成本。

使用方法

- 按照抗渗特∶水的比例为1∶60稀释成抗渗特稀释液。

- 配制防水砂浆的比例为：水泥∶砂∶抗渗特稀释液=1：2.5：0.6的比例配制防水砂浆。

- 按照防水砂浆的施工方法将砂浆批荡在基面即可。

用量：2cm防水砂浆每平方米使用6KG抗渗特稀释液。1KG抗渗特浓缩液可以用于配制10平方米2cm厚防水砂浆。

性能指标

作为添加剂产品符合国家标准JC474-1999砂浆混凝土防水剂

| 实验项目 |  | 性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受检砂浆性能指标 |  | 受检混凝土性能指标 |  |
|  |  | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 |
| 抗压强度比（1%） | 3d |  |  | 100 | 90 |
|  | 7d | 100 | 85 | 110 | 100 |
|  | 28d | 90 | 80 | 100 | 90 |
| 透水压力比（%）≥ |  | 300 | 200 |  |  |
| 渗透高度比（%）≤ |  |  |  | 30 | 40 |
| 48h吸水量比（%）≤ |  | 65 | 75 | 65 | 75 |
| 28d收缩率比（%）≤ |  | 125 | 135 | 125 | 135 |
| 对钢筋无锈蚀作用 |  | 对钢筋无锈蚀作用 |  |  |  |

ROS-K11T  通用型K11防水涂料

罗斯克宁K11通用型防水涂料被广泛应用于家庭室内防水工程，主要应用于室内卫生间、厨房、阳台等基础结构比较稳定的防水部位，K11通用型防水材料是一种将有机乳液与无机粉料按照特定的比例混合后，通过两种材料的反应形成一种具有高强度、高防水性能、耐候性持久，可以与水泥基面牢固粘结的刚性防水材料。这种材料凭借优良性能，施工简便以及工程成本低而成为国内室内装饰市场最主流的产品。

罗斯克宁K11通用型防水涂料充分根据客户的需求，我们加大了有机乳液的分量，调整了粉料配方，使两种材料达到最佳配比，大大提高了产品的耐水性，粘接力和强度。凭借卓越品质，材料深受用户的喜爱。

产品优势

- 配比更加科学，提高产品的各项性能。

- 具有更高的耐水性能，粘结力和抗压强度。

- 施工和易性能优越，更易于施工。

- 国际品质、国际品牌，品质稳定可靠。

ROS-K11R  柔韧型K11防水涂料

近几年，K11柔韧型防水涂料越来越多被家庭装饰客户所接受， K11柔韧型防水材料由于是有机乳液与无机粉料配合比例不同而区别于通用型产品，由于添加了更多的乳液，柔韧型K11除了具备通用型K11的所有优点外还具有了一定的弹性，这样就增加了防水层抵御结构裂缝的能力。只是一直由于价格大大高于通用型产品，只能做为高端群体应用，随着国民生活品质的提高，柔韧型K11目前已经成为大中城市家居室内装饰首选的防水材料。

罗斯克宁K11柔韧型防水涂料充分根据客户的需求，我们加大了有机乳液的分量，调整了粉料配方，使两种材料达到最佳配比，大大提高了产品的耐水性，弹性、粘接力和强度。凭借卓越品质，材料深受用户的喜爱。

产品优势

- 配比更加科学，提高产品的各项性能。

- 具有更高的耐水性能，弹性、粘结力和抗压强度。

- 施工和易性能优越，更易于施工。

- 国际品质、国际品牌，品质稳定可靠。

技术指标

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通用型 | 柔韧型 |
| 1 | 固含量，% ≥ |  | 65 |  |
| 2 | 干燥时间 | 表干时间，h ≤ | 4 |  |
|  |  | 实干时间，h ≤ | 8 |  |
| 3 | 拉伸强度 | 无处理，Mpa ≥ | 2.2 | 1.8 |
| 4 | 断裂伸长率 | 无处理，% ≥ | 30 | 80 |
| 5 | 不透水性，0.3Mpa，30min |  | 不透水 |  |
| 6 | 潮湿基面粘结强度，Mpa ≥ |  | 1.0 | 1.0 |
| 7 | 抗渗性（背水面），Mpa ≥ |  | 0.6 | 0.6 |

施工方法

施工流程：基面找平→清理基面→湿润基面→涂刷第一道K11柔韧防水涂料→涂刷第二道K11柔韧防水涂料→质量验收→覆盖层施工

基面处理

- 基面应结实平整、干净、无灰尘、无油污、无混凝土脱模剂及其他杂物。

- 对于有油污的基面应用10%的氢氧化钠溶液进行擦洗，再用清水冲洗干净。

- 对于空鼓、松动基面、尖锐凸出物都应铲除及用我司修补砂浆浆进行修补。

- 阴阳角处建议做45°的圆弧角。

- 基面若有缺陷或裂缝现象，必须进行处理合格后方可进行防水层施工。

- 在干燥基面上施工防水涂料前应先湿润基面至无明水为准，若基面潮湿但无明水可直接施工。

制浆：先将K11防水浆料倒入拌料桶中，然后再将粉剂倒入，用电动搅拌器充分搅拌至均匀、无颗粒的糊状，静置十分钟后再搅拌一下，效果更佳。

涂刷：用毛刷或滚刷直接将胶浆涂刷在基面上，待第一层完全干透后(约2~4小时，或者手摸不沾手)，再涂刷第二遍，两遍的涂刷方向应交错。

注意事项

- 禁止在5℃以下或下雨的情况下施工。

- 若在特别潮湿又通风的环境中施工，应采用通风设备加快防水涂料成膜，以免影响防水层质量。

- 切忌将已干结的砂胶浆加水混合后再用。

- 节点处理按有关规范要求进行，建议加一层玻璃纤维网。

- 浆料涂后24小时内，需防止人行走。

- 已完成的防水层在没有做保护层之前，不得有铁器、钢钉、钢筋、脚手架等棱角重物在防水层上施工或堆放，以免破坏防水层。

- 防水层完全干固后，方可做其它覆盖层。

- 本产品含有水泥，有皮肤过敏的人士，请做好防护措施如戴手套等。

- 在操作进程中应保持间断性搅拌以防止胶浆沉淀。

待防水层完全干固后，方可在其上面做砂浆保护层或其它覆盖层。

ROS-700  Nagual 徠固------石材守护神

石材作为一种古老的装饰材料，一直为中外建筑师所推崇，是非常重要的建筑装饰材料，随着石材加工工艺的发展及石材资源的日益减少，石材已经成为高档建筑装饰的标杆。石材一方面具有很高的强度和良好的其他理化性能；另一方面，其绚丽多姿的色彩及天然的材质，无论外观或者内在都能满足人们的审美及追求自然的心理需求。

但石材在使用过程中往往都会产生各种问题，如：水溃、起碱、返黄、起锈、白华等等。严重影响到建筑物的外观，大大增加后期的清理及养护的成本。这个时候我们需要石材的守护神-徠固来对石材进行早期的养护，可以省却后期的各种问题及养护的高成本。

徠固Nagual是墨西哥和中美洲印第安人信奉的守护神，徠固则是石材的守护神。古时候，传说每一块美丽的石头都有一个动人的故事，每一块石头都有一个守护神来守护着，这也是为什么每一块美丽的石头历经沧桑岁月而依然拥有绚烂多彩的色彩及纹理。徠固Nagual是采用新科技新材料研制出来的新一代石材防护产品，无色无味无毒，采用渗透性环保憎水材料，充分保护石材的内部及表面，使石材日久弥新，亘古不变。

产品特点

- 防水、防污、防霉效果优异，表面无涂层膜、不变色。

- 具有优异的抗紫外线、耐冰冻、耐高温、耐酸碱能力。

- 深层渗透结合力极强，能弥补基材细小裂缝，不堵塞基材毛细孔，具有透气性。

- 环保产品，无味无毒。延长基材在恶劣环境下的使用寿命。

- 施工简便，快捷，无需养护，综合成本低。

- 使用范围广泛，可用于多重基材的防水，并且不改变石材原有色彩。

适用范围

应用于大理石、花岗岩等各类天然石材及人造石材的防水防潮、防污及表面处理。

使用方法

- 处理基面，基材表面要求清洁干燥、无污渍

- 将徕固用水稀释，徠固∶水的比例为1∶10-12。

- 稀释以后，直接低压喷涂或涂刷于石材表面。

- 喷、涂等方式一遍均匀涂布，直到表面充分吸收至湿润状态。

- 不湿水自然风干即可，12-24小时完全固化即可产生优异的憎水效果。

- 如使用喷雾器喷刷，最好戴上口罩并在透风较好的空旷地上进行，不建议在室内喷涂施工

- 毛板石材或呼吸微孔较大的石材也许需作两次处理，可视需而定。

- 石材养护剂经施工后，可视气温状况继续保持24-48小时干燥保养。

用量：每公升单面施作一次参考面积：光面石材30M2左右，毛面石材15 M2左右

注意事项：

- 本品非饮用品。如误饮，请及时送医院处理。如误入眼中，请用大量清水冲洗。须放置于儿童触及不到的地方。

- 施工时请注意防火。

- 本品不能长期置于空气中，应密封保存。

- 使用前，建议先做小样实验，确定后再大面积施工。

ROS-750 万凝液---高科技有机硅透明憎水剂

万凝液-有机硅憎水剂具有优异的憎水、防水性能，它应用广泛，即可以掺入水泥砂浆中制作高性能防水砂浆，起到缓凝剂、减水剂和增强剂作用。也能够直接喷涂于建筑外墙饰面、地下工程、仿古建筑物、水池、砖瓦、水泥、石膏制品和以珍珠岩为主料的保温材料及农村屋顶的防水，防潮、防污染处理等，甚至于木材，纸张表面的防水。有机硅防水剂是透明状的，可以使用于釉面、瓷砖、地板砖、木材、石材、陶瓷等材料表面，喷涂上有机硅防水剂后，材料表面形成强烈的憎水层，从而保护基面不被水侵蚀，使用非常方便。

有机硅防水剂的拒水原理是：当聚硅乳加热到140℃以上时，聚硅氧烷在织物上定向排列，疏水基——CH3朝外，聚硅油乳液的硅原子、氧原子与纤维上的某些原子形成配价键和氢键，因而水蒸汽、空气能通过织物，水珠却不能透过。聚硅油乳液链顶端的羟基与含氢硅油接枝，即含氢硅油中Si．H键水解成Si．H，它与硅油端羟基脱水接枝形成长链分子，分子变得更大，更柔软，可增加拒水性。硅油和含氢硅油150-180℃在织物表面交联形成不溶于水和溶剂的聚有机硅氧烷树脂膜。硅烷结构中甲基朝外，产生拒水性，膜不连续与透气性。

有机硅防水剂是一种无污染、无刺激性的新型高效防水材料,为世界先进国家所广泛应用.罗斯克宁ROS-900产品是采用美国高科技技术制造，喷涂(或涂刷)于建筑物表面后,可在其表面形成一层无色透明、抗紫外线的透气薄膜,当雨水吹打其上或遇潮湿空气时,水滴会自然流淌,阻止水分侵入,同时还可以将建筑物表面尘土冲刷干净,从而起到使内墙防潮、防霉、外墙洁净及防止风化等作用。

产品特点

- 防水、防霉、防污效果优异，表面无涂层膜、不变色。

- 具有优异的抗紫外线、耐冰冻、耐高温、耐酸碱能力。

- 深层渗透结合力极强，能弥补基材细小裂缝，不堵塞基材毛细孔，具有透气性。

- 环保产品，无味无毒。延长基材在恶劣环境下的使用寿命。

- 施工简便，快捷，无需养护，综合成本低。

- 使用范围广泛，可用于多重基材的防水，并且不需要破坏装饰层。

适用范围

- 应用于水泥基面、陶泥、瓷砖、石膏、石材、木材、砖瓦等各种基面的防水防潮、防污及表面处理。

- 适用于建筑内外墙及地面（包括墙地面砖及砖石）、隔墙、屋面、水池及景观造型等防水防潮。

- 适用于防水层失效的简单修补工程。

使用方法

一、喷涂

- 处理基面，基材表面要求清洁干燥、无污渍

- 将材料用水稀释，有机硅∶水的比例为1∶10-12（本品亦可与水性涂料混合使用）。

- 稀释以后，直接低压喷涂或涂刷于基材表面。

- 喷、涂等方式一遍均匀涂布，直到表面充分吸收至湿润状态。

- 不湿水自然风干即可，12-24小时完全固化即可产生优异的憎水效果，24-48小时固化后即产生优异的防水性能。

用量：每公升使用最大面积为6平方米（具体视基材的密度决定最终用量）。

二、配制防水砂浆

- 按照有机硅∶水的比例为1∶15稀释成有机硅水。

- 配制防水砂浆的比例为：水泥∶砂∶有机硅水=1：2.5：0.6的比例配制防水砂浆。

- 按照防水砂浆的施工方法将砂浆批荡在基面即可。

性能指标

作为添加剂产品符合国家标准JC474-1999砂浆混凝土防水剂

| 实验项目 |  | 性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受检砂浆性能指标 |  | 受检混凝土性能指标 |  |
|  |  | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 |
| 抗压强度比（1%） | 3d |  |  | 100 | 90 |
|  | 7d | 100 | 85 | 110 | 100 |
|  | 28d | 90 | 80 | 100 | 90 |
| 透水压力比（%）≥ |  | 300 | 200 |  |  |
| 渗透高度比（%）≤ |  |  |  | 30 | 40 |
| 48h吸水量比（%）≤ |  | 65 | 75 | 65 | 75 |
| 28d收缩率比（%）≤ |  | 125 | 135 | 125 | 135 |
| 对钢筋无锈蚀作用 |  | 对钢筋无锈蚀作用 |  |  |  |

作为外喷防水剂符合国家建材行业标准<<建筑表面用有机硅防水剂标准>> JC\T902-2002

| 试验项目 |  | 性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W |  | S |  |
| PH值 |  | 规定值+—1 |  |  |  |
| 透水压力比（%）≥ |  | 300 | 200 |  |  |
| 渗透高度比（%）≤ |  |  |  | 30 | 40 |
| 48h吸水量比（%）≤ |  | 65 | 75 | 65 | 75 |
| 28d收缩率比（%）≤ |  | 125 | 135 | 125 | 135 |
| 对钢筋无锈蚀作用 |  | 对钢筋无锈蚀作用 |  |  |  |