建筑抗渗防水剂

产品特性：

本品为渗透结晶性高效防水剂。透明或淡黄色液体，PH值13，密度1.18—1.2，固含量≥30%。无毒、无刺激气味，不含甲醛、不挥发、不燃，施工后不改变建筑物颜色，不形成表面涂封。达到既能防止水分侵入，又能使内部潮气向外散发会呼吸的神奇效果。在建筑物表面形成抗渗防潮的永久防水层。一次施工，长年无忧。

产品用途： 
楼面、墙体、屋顶、瓷砖缝、地板缝、管根等防水抗渗。

- 厕浴间、厨房、地下室、有水房间的防水、防渗及陈旧性渗漏处理。

- 各种卫生洁具安装后的防水处理。

- 内卫墙涂料的防水、防腐、防霉、保色。

- 水库、水塔、隧道、水利工程、桥梁、码头、污水处理厂、农业沟渠以及地下人防工程等防水。

- 混凝土浇注构件及结构防水。

- 盐碱含量高，受海洋气候影响的建筑物。

- 园林、文物、古建筑、碑刻等抗蚀防风化处理。

使用方法：

- 涂刷、喷涂施工：

使用前先将基面清理干净（特别是油污、青苔），将笑天防水剂加8倍清水搅拌均匀，用喷雾器或刷子直接在干燥的基面上均匀施工，喷雾器喷头与基面之间距离应保持30厘米左右，本剂每公斤稀释后可施工约10~12㎡纵横至少连续均匀两遍（上一遍没干时施工第二遍），对于普通砂浆的毛面，施工两遍大约可渗透2~5 mm深，有效寿命可达5~10年。施工后24小时内不得受雨淋水浸，5℃以下停止施工。常温下干燥后即有优良的防水效果，一周后效果更佳（冬季固化时间较长）。试验表明：固化后的防水试块高温200℃可反复加热20次及－18℃反复冷冻20次后，防水效果没有明显变化。
2、防水砂浆施工： 
    清理基层泥沙、杂物、油污等，灰砂比控制在1:2.5～3（32.5R硅酸盐水泥、中砂含泥量小于3％）；笑天防水剂原液加水15~20倍（体积比）可直接用于配制防水砂浆，水灰比≤0.5，实际净防水剂用量占水泥的3～5％。抹防水层分两层施工（每层10mm厚）；底层先抹素灰浆1mm，再抹防水砂浆层，初凝时压实，用木抹子挫成麻面；抹第二层防水砂浆后赶光压实。按正常养护，喷洒水泥养护剂效果更佳。 
3、防水混凝土施工： 
    笑天防水剂加水30倍（体积比）直接配制混凝土即可，实际净防水剂用量占水泥的1.5％。与普通混凝土的施工方法相同，施工后按正常养护，喷洒水泥养护剂效果更佳。

特别提示：

本品为刚性防水剂，只对基材密度低而造成的渗漏有特效。因为其作用机理就是结晶体封闭了基材的空隙，增大了其密度。结晶纳米物质本身为憎水物质，所以能抗渗防潮。但它对已有的缝隙或之后出现的缝隙漏水现象无效。如有裂缝请用我公司生产的系列补漏王或JS复合防水涂料修补。

注意事项： 
1、本剂冬季不能在室外5℃以下喷涂施工，作外加剂冬季施工时，可与亚硝酸钠类防冻剂配合使用。

2、本剂为一般性化学物品，施工人员在储运及使用中应小心勿溅到面部，尤其不得溅入眼内，否则立即用大量清水冲洗或请医生处理。操作时戴上乳胶手套、防护眼镜，穿好工作服，避免本剂接触皮肤。 
3、本剂在运输及使用中不得接触锌、铝、锡等较活泼金属，不能用铁质金属容器储存，以免发生化学反应引起产品变质及容器被腐蚀。

4.本剂中的沉淀物不影响效果，用时摇匀即可。

5.本品为2.5升塑料壶包装，购买时注意防盗盖是否破损,以防假冒。

储运： 
本剂储运中防止雨淋、曝晒及包装容器破损；储运环境温度0～25℃。

执行标准：

JC474-1999      JC/T902-2002