板材成形抗凹性试验机

设备型号：Interlaken3370 板材抗凹性试验机

- 概述

二、性能及主要特点

1、主机

    - 设备结构：动静态高速电液伺服冲击作动器，冲击角度各项可调，冲击头几何形状各选。系统包括：

      - 冲击作动器（含力传感器、位移传感器、冲击头）

      - 激光对中装置

      - 高度及多向角度调整和液压锁紧机构

      - 垂直反力架

      - 全数字控制系统（含加速度补偿装置-用于高速加载下消除惯性力的影响）

      - 静音液压油源及分油站

    - 试验力： 动静态打击力4.5KN，

    - 位移： 动态位移100mm

2、测量控制系统

控制系统： Interlaken UniTest全数字控制系统，闭环控制速率2KHz.多种控制模式：力控，位移控制，速率控制等。并且多种控制模式可在线实时切换。

力传感器： 轮辐式疲劳级力传感器（满载荷循环下超过108次寿命，带加速度补偿,消除惯性力影响）

位移传感器： LVDT,110mm行程

3、计算机及控制软件系统:  UniTest配套软件，图形化界面，实时显示冲击及压痕数据。

4、功能附件：可替换冲击头

- 3370-S-0100-C  25mm 直径半球形冲击头

- 3370-C-0200-R  50 直径平顶圆柱形冲击头，带橡胶缓冲

- 其他冲击头可定制

- 主要技术指标

1、试验机功能：可用于汽车板材及成型钣金件的动静态抗凹性能测试。

2、技术指标：

  - 打击力：4.5KN

  - 动态行程：100mm

  - 速率：3m/s

  - 打击方向：任何方向可作0 到90度调整。

3、试验机规格

主机：（长Х宽Х高）（mm ）： 见图

液压站：（长Х宽Х高）（mm ）：见图

总重量：约2吨

电源： 约40KWA

工作环境：实验室，常温

- 系统配置及关键元器件明细表

| 序号 | 部件名称 | 型号规格 | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 3370 | 1 | Interlaken |
| 2 | 计算机 | Dell | 1 | Dell |
| 3 | 打印机 | HP | 1 | HP |
| 4 | 液压站 | 3410 | 1 | Interlaken |
| 5 | 测力传感器 | 4．5KN疲劳级（带加速度补偿） | 1 | Interlaken |
| 6 | 测位移传感器 | 100mm LVDT | 1 | Interlaken |
| 7 | 测量控制系统 | UniTest 数字控制系统 | 1 | Interlaken |
| 8 | 试验机附件 | 25mm 圆形冲头 | 1 | Interlaken |
|  |  | 50mm 平顶冲头 | 1 | Interlaken |
| 9 | 试验软件 | UniTest | 1 | Interlaken |
| 10 | 使用说明 | 全套使用说明 | 1 | Interlaken |

五、质量保证及服务

1. 质量保证： 设备验收后一年。

2. 人员培训： Interlaken 和用户现场。

3．所有的传动部分应有防护装置 ，电力线路布置应整齐、安全。

4．所有导轨润滑性能良好，润滑油符合中国国家标准。

5．在保修期内如设备出现故障，乙方在收到甲方信息后48小时内响应并在甲方要求时间内排除之并交付使用。

6．乙方提供专用试验软件的终身免费升级。

7．设备验收按双方技术协议中所提供的技术参数要求进行。

报价： 39.8万美元

美国Interlaken 中国区代表：

李晓锋

+886-010-82257646

13581584194

合昊机电科技有限公司北京联络处

北京花园路甲13号庚坊国际B-1509室

官方网址 WWW.INTERLAKEN.COM

中文网址 WWW.HEHAOTECH.COM