建筑玻璃膜安装施工操作流程

使用工具：喷壶、铁刮板、水刮、无纺布、铲刀、手柄软刮、裁膜刀、硬刮板等。 第一步：清洁玻璃 先是对玻璃检查后，用盛满清洁溶液的喷壶喷湿玻璃表面，用硬刮板、水刮交迭刮水清洁玻璃，必要时也可用铲刀刮铲刮粘着的污物。截裁齐玻璃胶，辅以无纺布、尼龙软擦片清洗玻璃四周，反复仔细清洗，直至干净为止，不能有效清除的疵点应及时向客户说明。 第二步骤：玻璃贴膜安装 1．揭膜定位 撕去玻璃膜的保护膜，将安装液喷洒在暴露的安装胶面及清洁干净的玻璃表面，将玻璃膜安装胶面贴附于玻璃表面上，并非常小心地浮移玻璃膜。 2．刮水和气泡 玻璃膜浮移到位后，应立即在玻璃膜表面再次喷洒安装液，然后用软刮刮水定型，将撕下的干净的保护膜贴附在玻璃膜表面，再次喷洒安装液，使表面润滑，用专业刮水工具将膜与玻璃之间的气泡和安装液排除出去，然后连续用力地交叉刮水，玻璃上方最好采用横向刮水，下方由上至下交叉刮水，或由是中间向四周刮水。 第三步骤：修整膜边，处理水渍 仔细检查玻璃膜的边缘，用刮板挤干膜片和玻璃之间残余的贴膜液和气泡，并且压边以增强膜片边缘的粘结力，将膜四周多余部分沿玻璃边裁齐，以不露光为原则。 第四步骤：检查质量，清洁移交 二次整平膜面，检查是否有贴膜缺陷，认真处理好残留的气泡和水渍，以及松散的视觉部位，可用包有软布的圆角刮板或硬刮将气泡轻轻赶出来，给予玻璃和膜片更强的粘结力。检查无施工缺陷后，清洁施工场地，向客户交付验收，同时要解释质保程序和基本保养及维护细则。 特别提示 1．玻璃贴膜有一个�纹理�或方向性，如果需要接缝拼贴，要顺着膜的同一方向接缝，否则会出现色差。 2．残留的小水泡会参一段时间内随着水气的蒸发而消失，大的气泡要用针刺破或用刀切割放出气体后再刮平。