SLC-101架桥剂

SLC-101矽胶用味淡甚至无味之架桥剂，本产品可用在矽胶所特加用于食品杂件之矽胶生产。SLC-101具有抗黄效果，且不须二次加硫或水煮后矽胶产品即可除去异味，但本品易燃化合物，故滚轮加工时需注意，分批少量加入混炼，以防静电着火。

外观：透明胶状

成分：1、二叔丁基过氧

2、矽聚合物

3、矽胶抗黄剂

使用比例：1.5％～2.0％

加硫温度：160℃～175℃

储存温度：须密封冷藏保存或至于阴凉15℃～25℃以下处

二次加硫温度：150℃±10℃

二次加硫时间：1小时！～2小时

挥发份：38.8％（55℃×3小时）

比重：1.05（在25℃时）

制造批号：

包装：20kg/桶

注意事项：避免高温、阳光直射、远离火源、酸性物质、金属氧化物、胺类物质和易燃性材料，宜于室温25下存放.

以上资料仅供参考，如有问题，请联系我们。