橡胶表面处理剂

SLC-610AB

橡胶具有离模特性，较难与双面胶等压敏胶类物质粘接。SLC-610AB很好地解决这一问题，使双面胶等压敏胶纸与橡胶制品牢固第粘接在一起。

一、物性：

外观：无色透明液

气味：刺激性气味

应避免之状况：远离火源

应避免之物质：氧化剂

化学组份：混合溶剂：98%

异氰酸酯：2%

二、应用范围

用于橡胶处理系列产品。

三、使用比例：610A剂：B粉=100：3

四、使用方法：

1、按产品的使用比例配比之后，用力摇匀，使产品更有粘接力。

2、清理干净橡胶制品需粘接表面的油污、水、杂质等。

3、SLC-610AB涂覆于橡胶制品需粘接的表面，一般涂覆一至二遍，在室温条件下放置干燥数分钟。

4、双面胶等压敏胶纸粘接于已涂过SLC-610AB橡胶制品上，适当用力压合胶接触面。

5、置约2个小时生即可粘为一体，实用强度24小时后强度达到最高点。

五、注意事项：

1、应储存于干燥阴凉处，远离热源明火。

2、工作场所防火通风，防止长期吸入或长期皮肤接触。

3、产品易挥发，使用完毕请将容器盖紧。

以上提供技术意见仅供参考！