SLC-620硅胶表面处理剂

硅胶具有离模特性，较难与双面胶等压敏胶类物质粘接。SLC-620很好地解决这一问题，使双面胶等压敏胶纸与硅胶制品牢固第粘接在一起。

一、性能：

外观：无色透明液体

不挥发物（105℃/3hrs）％：15

比  重：（25℃）：0.9～0.96

粘  度：（25℃，mPas）:30～50

储存期：未开启容器（25℃）6个月

二、应用范围

用于植被硅胶自粘式脚垫系列产品。

三、使用方法：

1、清理干净硅橡胶制品需粘接表面的油污、水、杂质等。

2、将SLC-620涂覆于硅橡胶制品需粘接的表面，一般涂覆一至二遍，在室温条件下放置干燥数分钟。

3、将双面胶等压敏胶纸粘接于已涂过SLC-620硅胶制品上，适当用力压合胶接触面。

4、放置约2个小时生即可粘为一体，实用强度24小时后强度达到最高点。

四、注意事项：

1、应储存于干燥阴凉处，远离热源明火。

2、工作场所防火通风，防止长期吸入或长期皮肤接触。

3、产品易挥发，使用完毕请将容器盖紧。

以上提供技术意见仅供参考！