导电涂料/导电漆

产地:惠州
型号:TF-801A

产品描述：TF-801A是一款由具极优秀导电的银铜粒子所制成的防电磁波干扰喷涂，只喷一层薄薄的TF-801A便会有很好的导电性能，它所形成的防电磁波干扰屏蔽，性能非常牢固。

应用领域：

产品主要应用于无线通讯设备GPS、笔记本电脑和周边设备、医疗仪器、、电子仪器（仪表）、数码产品、航空航天产品、车载产品、微波电信、家用产品、信息处理设备、电子警察、屏蔽机房、防雷击等众多电子产品的抗电磁波干扰领域。

产品特性：
1、 温和溶剂配方，特别适用于较敏感的塑材。
2、 在0.5MIL(12.5mlicrons)涂层厚度下,可以达到极佳的屏蔽效果。 
3、 不含酮类强溶剂，例如丁酮。 
4、 百分百纯银铜介质。
5、 优异的导电性能。 
6、 节省加工成本。 
7、 漆层具有超强的内聚力。 
8、 绝无“落粉”现象。 
9、 通过标准测试。 
10、对各种塑材的附着力极佳。 
11、具有极佳的耐磨力。 
12、溶剂中的金属粒子不易沉淀，作业性强。 
13、喷涂时，溢漆与飞尘的状况极少。 
14、用手摩擦涂层表面，金属粒子不会脱落粉。 
15、属于速干型涂料，适合大量生产。

16、附着力级别：二级。

1．技术规格和产品性能

| 型号 | TF-801A |
| --- | --- |
| 填料 | CuAg |
| 稠度 | 中等稠流体 |
| 表面电阻率(Ω/Sq) | ≤1 |
| 推荐厚度(um) | 12．5um |
| 理论喷涂面积(㎡) | 5-8㎡/kg |
| 屏蔽效率(dB) | 20～60 |
| 储藏寿命(月) | ＞6 |
| 适用基材 | ABS、PC、 PVC、PS、PPO等热性塑料 |

2.物理性能指标:

| 项目 | 检验方法及标准 | 检验结果 | 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅笔硬度 | GB9286-86 |  | 3H |  |
| 附着力 | GB9286-88 |  | 0级 |  |
| 耐热性 | 70℃ 1000h | рs≤1Ω/sq | 0级 |  |
| 耐湿性 | 47℃96％RH 1000h | рs≤1Ω/sq | 0级 |  |
| 耐低温性 | -40℃ 96h | рs≤1Ω/sq | 0级 |  |
| 耐水性 | 25℃ 1000h | рs≤1Ω/sq | 0级 |  |
| 热冲击试验 | -40℃±2℃/1h←→70±2℃/1h,15循环 | рs≤1Ω/sq | 0级 |  |
| 热循环试验 | -40℃±2℃/2h→25±2℃/0.5←→70±2℃/2h，20循环 | рs≤1Ω/sq | 0级 |  |

3.导电漆使用方法

3.1． 对待涂表面，做必要遮盖工作。
3.2． 用常规清洁溶液将表面清洁干净并晾干。
3.3． 导电涂料分为二组份，第一组份是导电漆，第二组份是稀释料。二组份混合步骤如下：
A：把盛有第一组份的容器放入普通漆摇混器内，使第一组份充分搅动混合，约3分钟左右。
将第二组份倒入第一组份的罐中，再摇混3分钟。
3.4． 然后即可用普通喷漆枪进行涂覆工作，一般需来回喷3-4层，为保证不出现针孔，最好分二次喷涂，中间间隔15分钟，要经常摇晃漆罐，以防导电漆中导电颗粒沉淀。
3.5． 有三种固化方式：
1）室温固化24小时    2）室温2小时，高温55℃，2小时。
3）室温2小时，高温121℃，半小时。
4.测试报告

| 底材 | ABS料、PC料、475料 | 检验结果 | 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅笔硬度 | GB9286-86 |  | 3H |  |
| 附着力 | GB9286-888（百格） | OK | 0级 |  |
| 对角阻抗 | 1cm/1Ω 10cm/1.5Ω 15cm/3Ω | OK | 0级 |  |
| 摩擦测试 | 95°酒精来回摩擦10次不掉油 | OK | 0级 |  |
| 酒精撞击 | 95°酒精/1kg力撞击不掉油 | OK | 0级 |  |
| 紫带摩擦 | 1kg压力来回摩擦10次不掉油 | OK | 0级 |  |
| 耐汽油性 | 90°汽油浸泡4小时不掉油 | OK | 0级 |  |
| 平面阻抗 | 1cm/10cm /15cm 相对应同 | OK | 0级 |  |
| 盐雾测试 | 48小时/不氧化、不变色 98小时/不氧化、不变色 | OK | 0级 |  |
| 温度/时间 | 70°/30分钟温拷 | OK | 0级 |  |
| 氧化时间 | 5年/不变色 10年/不变色 | OK | 0级 |  |

详情可致电,13360835048

http://lzg88888.wanye68.com/