采用优质盘条作为原料，经有镀锌，PVC包塑等处理，具有抗腐蚀，抗紫外线的特性，包塑厚度可达到0.7—1.0mm，网面具有较强的抗冲击力，网边一般有勾边和拧边两种。
立柱：通常可选择普通圆管，方管，桃形等异型管，管的顶端盖有塑料盖或防水帽，表面处理一般为浸塑，也有喷塑和镀锌的，可以选择一种或几种都可以，安装配件：网片和立柱靠螺丝和各种特殊的金属卡子链接起来，所用的螺丝均为自动防盗螺丝，如果客户有特殊要求可以根据客户的不同要求而单独设计定做。
边框护栏网规格：
材质;国际Q195，Q235低碳钢丝，焊管等
网片尺寸（高*宽）1800mm*3000mm，1800mm*2500mm，1800mm*1000mm，2000mm*3000mm等
丝径尺寸：2.5mm—6.0mm，常用规格3.0mm，3.2mm，3.5mm，4.0mm，4.8mm；
网孔尺寸：75mm*150mm，50mm*200mm，80mm*160mm
边框尺寸：20mm*30mm，15mm*20mm，20mm*20mm，30mm*50mm
立柱尺寸：圆管48mm，60mm，75mm，方管50mm*50mm，60mm*60mm，60mm*80mm等
表面处理方式：浸塑，喷塑，电镀锌，热镀锌等
应用范围：广泛应用于高速公路安全隔离、铁路，机场，小区，厂矿，临时建筑工地，港口码头，花园，饲养场，封山护林等地区的安全防护。
产品特点：自动交叉焊接而成，焊点整洁无损伤，防腐性极强，焊点牢固，表面处理防腐防老化，抗晒，耐高低温等特点，室外环境中使用寿命可达7-10年；
产品结构简单，美观实用，便于运输，安装方便，上有30cm倾角，防盗放攀爬性极强，成本适中，适合大面积采用。