热轧H型钢规格及单重

| 序号 | 规格 | 理论重量kg/m |  | 序号 | 规格 | 理论重量kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100*50*5*7 | 9.54 |  | 32 | 390*300*10*16 | 107 |
| 2 | 100*100*6*8 | 17.20 |  | 33 | 394*398*11*18 | 147 |
| 3 | 125*60*6*8 | 13.30 |  | 34 | 396*199*7*11 | 56.7 |
| 4 | 125*125*6.5*9 | 23.80 |  | 35 | 400*200*8*13 | 66.0 |
| 5 | 150*75*5*7 | 14.30 |  | 36 | 400*400*13*21 | 172 |
| 6 | 148*100*6*9 | 21.40 |  | 37 | 400*408*21*21 | 197 |
| 7 | 150*150*7*10 | 31.90 |  | 38 | 414**405*18*28 | 233 |
| 8 | 175*90*5*8 | 18.20 |  | 39 | 428*407*20*35 | 284 |
| 9 | 175*175*7.5*11 | 40.40 |  | 40 | 440*300*11*18 | 124 |
| 10 | 194*150*6*9 | 31.20 |  | 41 | 446*199*8*12 | 66.7 |
| 11 | 198*99*4.5*7 | 18.50 |  | 42 | 450*200*9*14 | 76.5 |
| 12 | 200*100*5.5*8 | 21.70 |  | 43 | 458*417*30*50 | 415 |
| 13 | 200*200*8*12 | 50.50 |  | 44 | 482*300*11*15 | 115 |
| 14 | 200*204*12*12 | 56.70 |  | 45 | 488*300*11*18 | 129 |
| 15 | 244*175*7*11 | 44.10 |  | 46 | 496*199*9*14 | 79.5 |
| 16 | 248*124*5*8 | 25.80 |  | 47 | 498*432*45*70 | 605 |
| 17 | 250*125*6*9 | 29.70 |  | 48 | 500*200*10*16 | 89.6 |
| 18 | 250*250*9*14 | 72.40 |  | 49 | 506*201*11*19 | 103 |
| 19 | 250*255*14*14 | 82.20 |  | 50 | 582*300*12*17 | 137 |
| 20 | 294*200*8*12 | 57.30 |  | 51 | 588*300*12*20 | 151 |
| 21 | 294*302*12*12 | 85 |  | 52 | 594*302*14*23 | 175 |
| 22 | 298*149*5.5*8 | 32.60 |  | 53 | 596*199*10*15 | 95.1 |
| 23 | 300*150*6.5*9 | 37.30 |  | 54 | 600*200*11*17 | 106 |
| 24 | 300*300*10*15 | 94.50 |  | 55 | 606*201*12*20 | 120 |
| 25 | 300*305*15*15 | 106 |  | 56 | 692*300*13*20 | 166 |
| 26 | 340*250*9*14 | 79.70 |  | 57 | 700*300*13*24 | 185 |
| 27 | 344*348*10*16 | 115 |  | 58 | 792*300*14*22 | 191 |
| 28 | 346*174*6*9 | 41.80 |  | 59 | 800*300*14*26 | 210 |
| 29 | 350*175*7*11 | 50 |  | 60 | 890*299*15*23 | 213 |
| 30 | 350*350*12*19 | 137 |  | 61 | 900*300*16*28 | 243 |
| 31 | 388*402*15*15 | 141 |  | 62 | 912*302*18*34 | 286 |