主要产品目录

| 类型 | 型号 | 产品名称 | 特点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除 油 清 洗 类 | LF-101 | 脱脂除油王 | 常温条件下的高效脱脂除油产品，中碱低泡，清洗能力强 |  |
|  | LF-102 | 中性除油剂 | 中性偏弱碱性，对基体零腐蚀且具有一定的耐蚀能力 |  |
|  | LF-103 | 金属表面脱脂剂 | 碱性除油脱脂产品，高温条件下除油效果显著 |  |
|  | LF-105 | 酸性除油剂 | 用于钢铁、锌铝合金件等表面的浸泡清洗 |  |
|  | LF-106 | 冷洗脱脂剂 | 配合各种脱脂剂使用；原液使用可软化清洗抛光蜡泥 |  |
|  | LF-107 | 常温除油脱脂剂 | 按各金属腐蚀极限底点PH值调节建浴使用，除油快 |  |
|  | LF-108 | 常温除油剂 | 常温条件下的除油产品，中碱低泡，清洗能力强 |  |
|  | LF-109 | 常温脱脂剂 | 常温条件下的酸性脱脂除油产品，被誉为“万能除油剂” |  |
|  | LF-110 | 除油除锈二合一 | 用于钢铁件表面除油除锈除氧化皮， 浸渍或擦洗 |  |
|  | LF-111 | 常温高效除油粉 | 中碱浸泡型除油粉，脱脂能力很强，适用于各种材质 |  |
|  | LF-112 | 铝线专用清洗剂 | 专用于铝线拉丝后铝线表面拉丝油的除去，亦适用铝合金 |  |
|  | LF-113 | 低温低泡除油粉 | 低泡洗净力强，不侵蚀材质，适合各种金属材质使用 |  |
|  | LF-115 | 无磷酸性除油剂 | 常温条件下的酸性脱脂除油产品，不含磷，属环保产品 |  |
|  | LF-116 | 电解除油粉 | 专用于配合电解设备而使用的脱脂除油产品，非硅酸盐型 |  |
|  | LF-117 | 除油除蜡粉 | 基体表面的抛光腊的除去，超声波清洗或热浸法 |  |
|  | LF-118 | 超声波脱脂剂 | 配合超声波设备使用的清洗剂，弱碱型，对基体不腐蚀 |  |
|  | LF-119 | 不锈钢清洗剂 | 用于不锈钢表面的清洗，常温原液使用。 |  |
|  | LF-121 | 镁合金清洗剂 | 用于镁合金表面除油光亮防锈清洗, 常温原液浸渍使用 |  |
|  | LF-128 | 铜光亮清洗剂 | 用于铜件表面光亮清洗，浸渍、常温、原液使用 |  |
|  | LF-130 | 合成乳化清洗剂 | 复合型弱碱性表面活性乳化剂，用于配制清洗产品添加剂 |  |
|  | LF-135 | 无磷除油粉 | 不含磷，低泡洗净力强，不侵蚀材质，适合各种材质使用， |  |
|  | LF-136 | 合金除油粉 | 脱脂能力很强，不腐蚀基体，适合各种材质通用浸泡型 |  |
|  | LF-138 | 除腊水 | 用于基体表面的抛光腊的除去，超声波清洗或热浸法 |  |
| 酸 洗 类 | LF-208 | 除锈剂P | 钢铁件除锈除氧化皮，浸渍或擦洗，常温，任意比例使用 |  |
|  | LF-218 | 酸洗添加剂 | 润湿、缓蚀、抑制酸雾、保护环境、延长酸洗槽寿命 |  |
|  | LF-258 | 带锈防锈剂 | 通过物理粘结和化学转化把铁锈形成坚韧致密的保护膜 |  |
| 表 调 类 | LF-301 | 胶钛表调剂 | 用于磷化前表面活化调整，使磷化膜结晶致密、均匀 |  |
|  | LF-305 | 锰系表调剂 | 用于锰系磷化前表面活化调整，使磷化膜结晶致密、均匀 |  |
|  | LF-309 | 铝锌合金表调剂 | 用于铝、锌合金的表面活化调整，有利于工件成膜。 |  |
| 脱 漆 类 | LF-401 | 退塑脱漆剂 | 用于金属表面剥漆退塑，浸渍，常温，原液使用 |  |
|  | LF-402 | 脱漆剂 | 用于铝，锌，镁合金工件表面脱漆，不腐蚀基体 |  |
|  | LF-403 | 塑料脱漆剂 | 用于塑料表面油漆去除，无需加热，不伤害工件，无腐蚀 |  |
| 磷 化 皮 膜 类 磷 化 皮 膜 类 | LF-501 | 锌系磷化液A剂 | 用于钢铁锌件表面基底磷化,灰色膜，适用于涂装基体 |  |
|  | LF-502 | 锌系磷化液B剂 | 用于钢铁锌件表面基底磷化,灰色膜，适用于涂装基体 |  |
|  | LF-5020 | 三元磷化液 | 适合汽车、摩托车、散热器等钢铁件电泳涂装基础，低温 |  |
|  | LF-503 | 高温锌钙磷化液 | 使用螺丝等表面灰黑色基底磷化，配合防锈油使用耐蚀好 |  |
|  | LF-504 | 常温铁系磷化液 | 适用钢铁件表面电泳涂装前的基底磷化，蓝彩膜 |  |
|  | LF-505 | 锌铁系磷化液 | 适用于钢铁喷塑、喷漆前的基底磷化，彩色膜 |  |
|  | LF-508 | 铝锌皮膜剂 | 用于铝锌及其合金件表面涂装前基底氧化铬化磷化处理 |  |
|  | LF-510 | 钝化剂 | 用于金属表面清洗后的防氧化处理 |  |
|  | LF-511 | 铜钝化剂 | 用于铜件表面清洗后黄色钝化处理 |  |
|  | LF-512 | 中温锌钙磷化液 | 钢铁件基底深灰色磷化，配合防锈油使用，耐蚀性能好 |  |
|  | LF-513 | 中温锌锰磷化液 | 钢铁件基底深灰色至浅黑色磷化，耐蚀减磨，防锈性能好 |  |
|  | LF-5139 | 低渣锌系磷化液 | 结晶膜薄，膜呈灰色，处理槽低沉渣，适用涂装前处理 |  |
|  | LF-517 | 长效拉拔磷化液 | 适用于钢管钢筋及其它各类材料冷塑性加工前的处理 |  |
|  | LF-518 | 常温锌系磷化液 | 钢铁表面基底灰色磷化，适用涂装前处理 |  |
|  | LF-5181X | 冷挤压磷化液 | 适合钢管拉制及钢板的深拉延伸、冷锻处理 |  |
|  | LF-519 | 促进剂Y | 促进磷化皮膜完全且迅速生成 |  |
|  | LF-520 | 磷化后钝化剂 | 提高磷化膜的耐蚀性、增强膜层与涂层的结合力 |  |
|  | LF-521 | 铜抗氧化剂 | 适用铜及有色金属的防变色处理，不含铬，属环保型产品 |  |
|  | LF-5210 | 中温耐蚀磷化液 | 耐蚀性能优良，经防锈油处理后可做长期防锈，膜呈灰色 |  |
|  | LF-524 | 铁系皮膜三合一 | 适用于钢铁表面除油除锈磷化一次性处理，呈彩色磷化膜 |  |
|  | LF-525 | 铁系磷化液 | 成膜快、耐蚀性好，可水洗，适用各种涂装前处理 |  |
|  | LF-528 | 四合一清洗剂 | 钢铁表面除油除锈磷化钝化一次性处理，膜呈灰膜或本色 |  |
|  | LF-529 | 多功能铝处理剂 | 适用于铝件表面油污及氧化物清除及钝化一次性处理 |  |
|  | LF-531 | 中和剂 | 用于金属表面酸洗后的中和处理或调整槽液的游离酸度 |  |
|  | LF-533 | 高温锰系磷化液 | 齿轮、凸轮轴、活塞环、螺丝等防锈耐磨耗用，灰黑色膜 |  |
|  | LF-535 | 混合件磷化液 | 结晶膜薄而致密，适用钢铁、锌、镀金混合件涂装前处理 |  |
|  | LF-536 | 铝银白色皮膜剂 | 铝银白色化学转化膜理，用于装饰及提供涂装处理底层 |  |
|  | LF-539 | 锌钙系磷化液 | 磷化膜结晶致密，防锈功能卓越，延伸性佳，膜呈深灰色 |  |
|  | LF-551 | 铜无铬钝化剂 | 铜材低成本又环保的无铬钝化处理，使其抗腐蚀能力强 |  |
|  | LF-5807 | 高温耐蚀磷化液 | 耐蚀性能优良，经防锈油处理后可做长期防锈，膜呈深灰 |  |
|  | LF-5810 | 常温锌系磷化液 | 磷化膜结晶致密，膜呈灰色,成膜快，防锈佳，适用涂装 |  |
|  | LF-5821 | 拉丝磷化液 | 适合线材拉伸及冷孔前处理，提供拉伸模具的使用寿命 |  |
|  | LF-5830 | 中温锌系磷化液 | 适用于热镀锌钢板、电镀锌钢板表面灰色基底磷化 |  |
|  | LF-588 | 水性防锈封闭剂 | 钢件件表面处理后的防锈封闭处理，一般用于中间防锈 |  |
|  | LF-5896 | 铝锌无色皮膜剂 | 锌铝及其合金表面无色钝化处理，不含铬，属环保产品 |  |
| 防 锈 类 | LF-608 | 防锈水 | 防锈能力好，不含亚硝酸盐，属环保产品 |  |
|  | LF-618 | 封存防锈油 | 有良好的耐盐雾和耐候性，防锈时间长 |  |
|  | LF-628 | 脱水防锈油 | 脱水彻底、涂油均匀，防锈性能佳 |  |
|  | LF-638 | 快干防锈油 | 短时间内在工件表面覆上防锈油膜，工件有光亮无油痕迹 |  |
|  | LF-658 | 高级硬膜防锈油 | 快速在工件表面覆上硬化防锈油膜，工件有光亮 |  |
|  | LF-668 | 溶剂防锈封闭剂 | 用于各种金属零件的长期防锈，防锈期在一年以上 |  |
|  | LF-688 | 水溶性封闭剂 | 钢铁常温发黑、镀锌、镀铬后的封闭处理，防腐性能好 |  |
| 着 色 类 | LF-701 | 高温发黑剂 | 钢铁件的高温煮黑剂，工件颜色乌黑发亮，防锈性能极佳 |  |
|  | LF-708 | 常温发黑剂 | 用于钢铁表面的常温发黑处理，效果好，可代替高温发黑 |  |
|  | LF-718 | 黑化剂 | 用于做黑磷化处理时先使基体发黑的处理剂即“预发黑” |  |
| 其 他 | LF-801 | 润滑剂 | 与中高温磷化配套使用，适合冷锻变形加工用润滑 |  |
|  | LF-808 | 切削液 | 用于多种金属加工时的冷却与润滑 |  |
|  | LF-815 | 有机硅消泡剂 | 有机硅型，有效消除脱脂槽中的泡沫，减少污染 |  |