水性阻燃树脂(粉)   产品说明

用    途 工艺品生产及其他产品的制造

◆固化快、不烧模

特    点 ◆粉体水性材料、阻燃安全

◆工序简化、节约耗材、工时  ◆产品不变形、不开裂

◆用料减少、降低成本

生产工艺

| 模 具 | 保持洁净无油脂 |
| --- | --- |
| 浆料调制 | 依树脂粉:清水=100:45调制，添加适量助剂，搅拌约10mins后，即可使用，浆料活化期6～8hrs |
| 固 化 剂 | 依浆料约2～2.5%添加(视气温与固化速度要求调整) |
| 消 泡 剂 | 视需要选配，依浆料约0.5%添加 |
| 流 平 剂 | 视需要选配，依浆料约1%添加 |
| 注 浆 | (所需浆料+固化剂)→搅拌均匀→注浆（浆料适用期约1.5min） |
| 初 凝 | 采低温固化，脱模时间约8～15mins |
| 中 凝 | 固化约4～8hrs，即可修补胚、打磨，依传统工艺操作，但不需浸泡碱水 |
| 终 凝 | 实干约3～7天，即可上漆着色或进行其他表面处理 |
| 附 注 | ◆本组材料可根据要求调整防水性及强度 ◆本组材料，可被安全操作，味低不燃 ◆针对不同产品，建议先以小样调试，以掌握最佳操作 |

包装贮存

| 品 名 | 树脂粉 | 固化剂 |
| --- | --- | --- |
| 包 装 | 25kg/袋 | 25kg/桶 |
| 保存期 | 180天 | 180天 |
| 备 注 | 不燃，贮存于阴凉干燥处 |  |