有图片

FYT-1路桥专用防水涂料（改进型防水涂料）

一、产品简介：
FYT-1改进型防水涂料（HS-27），是一种高分子复合材料，采用特种国产沥青或进口石油沥青为主要原料，配以各种表面活性剂及多种化学助剂、SBS热塑性橡胶为辅助原料 ，在掺加大剂量的高分子聚合物树脂进行改性，生产的一种新型复合防水涂料。

二、产品特性：
1、施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可人工涂刷，干燥快、工期短。
2、该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即可达到防水效果。
3、防水层与基层、防水层与上部沥青混凝土粘接牢固。
三、技术指标：
◆ 主要技术指标（依据JT/T 535-2004和JC/T975-2005《路桥用水性沥青基防水涂料》标准要求）

| 序 号 | 项 目 | 类 型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  |
| 1 | 外观 | 搅拌后为黑色或棕褐色均质液体，搅拌棒上不粘附任何明显颗粒。 |  |  |  |
| 2 | 固体含量，% | ≥43 |  |  |  |
| 3 | 表干时间，h ≦ | 4 |  |  |  |
| 4 | 实干时间，h ≦ |  | 12 |  |  |
| 5 | 耐热度，℃ |  | 140±2 |  | 160±2 |
|  |  |  | 无流淌、滑动、滴落 |  |  |
| 6 | 不透水性，0.3Mpa，30min |  | 不透水 |  |  |
| 7 | 抗冻性，-20℃ |  | 20次不开裂 |  |  |
| 8 | 柔韧性，℃ |  | -15±2 |  | -20±2 |
|  |  |  | 无裂纹 |  |  |
| 9 | 延伸性，mm | 无处理 | ≥5.5 |  | ≥6.0 |
|  |  | 处理后 | ≥3.5 |  | ≥4.5 |
| 10 | 高温抗剪（60℃），mpa |  | 0.16 |  |  |
| 11 | 粘结性，Mpa ≥ |  | 0.4 |  |  |
| 12 | 耐腐蚀性 | 耐 碱（20℃） | Ca（OH）2中浸泡15d无异常 |  |  |
|  |  | 耐盐水（20℃） | 3%盐水中浸泡15d无异常 |  |  |

四、适用范围：
适用于高速公路桥梁、城市立交桥及桥涵等防水工程。

五、施工、运输和贮存：
1、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。
2、基层要求：桥面板，梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，垂直排水管上口的标高应低于基层标高，排水口必须与基层安装牢固，不得有任何松动现象。
3、基层应干净、干燥、无积水。
4、基层处理：基面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，做防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、砂浆等结硬杂物，应将其打磨掉。
5、防水层施工步骤：（以三涂为例）
1)涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀。
2)大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍，然后大面积刷第一遍涂料。
3)第一遍涂料实干后即可涂第二遍料。
4)第二遍涂料表干后涂刷第三遍涂料。
6、涂料用量：1.5kg/㎡，涂膜厚度一般0.5~0.77mm，喷涂1公斤/㎡。
7、施工温度在0~35摄氏度为宜，雨天、冰冻期不宜施工。
8、包装产品用带盖铁桶包装，每桶重量为200kg。桶上贴有产品合格证。50公斤、20公斤包装。
9、运输：该产品无毒不易燃，可按一般运输方式运输。
10、贮存：产品贮存期为6个月，应贮存在0摄氏度以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。