JS聚合物水泥基防水涂料（HS-09）

一、产品简介：JS聚合物水泥基防水涂料（HS-09）是引进国外先进技术的结晶，该产品是由有机液料（由聚丙烯酸酯、聚醋酸乙烯酯乳液及各种添加剂组成）和无机粉料，是一种既具有有机材料弹性高又有无机材料耐久性好等优点的新型防水材料，涂覆后可形成高强坚韧的防水涂膜，并可根据需要配制彩色涂层，是理想的新一代环保防水材料。

二、产品特点：

1、能在干燥或潮湿的多种材质的基面上施工，无毒无害，无污染，属环保型涂料。

2、涂膜具有较高抗拉强度，耐水、耐候性好，具有优异的抗紫外线功能，耐候性良好，可作外露式防水施工。冷施工，操作方便，基层含水率不受限制，可缩短工期。                     
三、适用范围：

1、最适用于非暴露屋面、厕浴间及外墙的防水、防渗和防潮工程。

2、地下工程以及隧道、车库、路桥、水池、水利工程涂膜防水工程。

3、工业、民用建筑的屋面及地下工程、贮水池、市政、桥梁、地铁、隧道、水                                                                                         坝等工程的防水，特别适用于耐久性、耐腐蚀性要求高和易变形重点工程。

四、参考用量：(1-1.5mm厚,用量在1.5 -2.5kg左右)

五、、施工要求：

1、基面外理：施工面要求干净、坚实平整（不得压光）、无浮尘、无油污。蜂窝裂缝等缺陷的先要进行修补，阴阳角要做成弧形，干燥基面须经湿润处理。

2、底涂处理：施工时可在基面上涂一遍稀释后的防水胶，材料稀释时采用胶乳：水=1：1（质量比）进行稀释。

3、防水胶乳的配置按乳液：水泥=1：0.8-1.2的重量进行称量，水泥为32.普通硅酸盐水泥称量后用电动搅拌器搅拌至均匀细腻，不含团粒方可使用。

4、涂料施工：将配置好的胶乳均匀地涂刷在基面上，一般涂刷两至三遍，达到设计要求厚度，涂覆施工间隔以前一道涂层不粘手为宜，每次涂刷厚度不得超过 0.8mm。大面防水层施工—防水涂膜应多遍涂布，宜至少四遍完成，每遍涂布时间 (用于批荡,液料：粉料比=1.0-1.5)

5、涂膜防水层完成经验收合格后，应按设计要求进行保护隔离层施工。

六、包装规格：25公斤、20公斤、10公斤、5公斤