丙烯酸聚氨酯双组份防水涂料

一、产品简介：

HS-28丙烯酸聚氨酯双组份防水涂料为丙烯酸与聚氨酯双组分溶剂型涂料。由羟基丙稀酸树脂、颜料、助剂组成的A组分和由脂肪族异氰酸酯和助剂组成的固化剂（GH-1）组分及溶剂（稀释剂X-1）按比例调配而成。作为一种优异的耐侯性表面保护专用涂料，具有优良的树脂保光、抗黄变和耐气候环境、耐腐蚀的特点。

二、应用范围：

HS-28丙烯酸聚氨酯双组份防水涂料涂料主要为钢结构、铜、铝铸体及非金属件表面涂装保护使用，具有极佳的树脂保色、保光、抗黄变、耐大气腐蚀性能，能有效改善防腐中涂料或底层涂料表面黄变引起的外观色差问题，能有效提高防腐保护漆的美观性和耐久性。

三、漆膜主要性能：

1、涂料质量指标

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂料外观 |  | 粘稠性液体 | 目 测 |
| 固 含 量 % |  | ≥ 32 | GB/T 1725 |
| 涂料细度μm |  | ＜ 30 | GB/T1724-89 |
| 涂料粘度cps |  | ≥ 60 | GB/T 1723 |
| 干燥时间 | 表 干（250C） | ≤0.5小时 | GB/T1728-89 |
|  | 实 干（250C） | 24小时 |  |
|  | 烘 干（70℃） | 1 小时 |  |

2、涂膜性能指标

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漆膜颜色 |  | 符合样板标准 | 目 测 |
| 漆膜外观 |  | 平整、光滑 | 目 测 |
| 附 着 力 |  | ≤ 1级 | GB/T9286-88 |
| 硬度（铅笔硬度） |  | ≥1H（划格） | GB/T6739-96 |
| 柔 软 性 |  | 1级 | GB/T1731-93 |
| 耐人工老化 |  | >2500小时 | GB/T1865-89 |
| 耐 盐 雾 |  | >1000小时 | GB/T1771-91 |
| 耐湿热7天 |  | 合 格 | GB/T1740-89 |
| 耐水性（蒸馏水）3d |  | 不起皮、不开裂 | GB/T13492-92 |
| 耐溶剂性 | 二甲苯 10小时 | 不起皮、不开裂、不发粘 | GB/T1734-93 |
| 耐 酸 性 | 5%盐酸10小时 | 不起皮、不开裂、不发粘 | ASTM D543 |
| 耐 碱 性 | 5%氢氧化钠10小时 | 不起皮、不开裂、不发粘 | ASTM D543 |
| 耐 盐 水 | 3%氯化钠24小时 | 不起皮、不开裂、不发粘 | ASTM D543 |

四、使用说明

1、配比：RMAG-B-01(漆料)：GH-2（固化剂）：X-1稀释剂=11∶1∶2～5。

2、漆料使用前一定要搅匀。配完的料建议在2小时内用完。

3、涂刷用量 5～8 m2/kg（平面）。

五、包装：

20kg/组（本品属危险化学品，其使用及储存应遵循危险化学品管理规定）