HS-B8K11柔韧性防水涂料

- 产品介绍：

HS-B8柔韧性防水浆料（K11）是一种双组分、丙烯酸类高分子聚合物改性的水泥基防水系统。粉料与添加剂混合后，发生了化学反应，形成一层坚韧的弹性防水膜，该膜对混凝土和灰浆有良好的粘附性，能与之形成紧密牢固的永久性结合，阻止了水的渗透。

二、特征优点：
1．富有柔韧性，能适应建筑结构一定程度的震动以及位移。
2．粘结力强，并能对疏松的基面、异形部位以及预浇接缝进行封闭。
3．能在潮湿的基面上施工。
4．可直接在防水膜上进行水泥抹灰、粘贴石材、瓷砖等。
5．具有超强的防水功能。
6．环保产品，可用于饮水池。
三、适应范围：
1．室内外结构，预制件结构，砖墙等防水。
2．地下停车场、隧道、排水与供水管道、楼层天台墙壁地板、游泳池、饮用水池等防水。
3．可能会出现轻微震动、移位、裂缝的建筑结构，管口周边、后浇带接口、接缝或伸缩缝等处防水。
三、基面处理：
1．基面须稳固、洁净、平整、无灰尘、无油污、无脱落物及其他松动物。
2．明显的孔隙、砂眼须先用水泥砂浆堵塞并抹平、尖锐的边缘应除掉。
3．施工前，基面须用水充分湿润(但不能积水)。

四、使用方法：
1．将粉料倒入添加剂中，充分搅拌3—5分钟直至无粉团状物体的浆料，约1小时内用完。

2．基面用清水湿润，将搅拌后的浆料均匀交叉涂刷，注意避免漏刷，一般要求至少涂刷2层(厚度1.2mm 以上)。
3．做完一层后，必须等待其略为干固，再做第二层。
五、参考用量：
1．用于防潮，涂刷一层，厚约O．5～0．7mm，根据基面的平整情况而定，约0．9公斤／m2。
2．用于防水，涂刷二层，厚约1．0～1．2mm，根据基面的平整情况而定，约1．8公斤／m2。 (以上用量为基面平整情况下)
六、注意事项：
要求在5～45 oc的环境下施工：施工后二天内，注意防雨淋、强晒或寒冻；工具及设备使用后请即用水清洗。
七、保存：
存于阴凉干燥处，未启封的产品保存期为一年。
八、包装：
42公斤／套(25公斤固体粉料十17公斤液体添加剂)