SBS改性沥青防水涂料

一、产品介绍：

SBS改性沥青防水涂料（HS-11）是在防水涂料市场中的一次飞跃,它既具有SBS改性沥青卷材良好的耐候性、防水性、稳定性等优点,又易于成型为一整体防水膜,是理想的防水材料。该产品是以石油沥青为基料,高分子聚合物改性,与增塑剂和填充料制成的高性能、低价格的厚质涂料。 
二、产品特点： 
1、冷施工、表干快、施工简单、工期短等； 
2、防水性能和抗老化性能好；
3、能形成涂层无接缝的防水膜。
三、适应范围 ：
适用于各种屋面、地下、卫生间等建筑物防水、防渗、防腐等工程。

四、性能指标 ：
固 含 量:%,≥43 
低温柔性:℃,-10-15 
耐 热 性:℃,80 
不透水性:MPa,0.1,30min不透水 
粘结强度:≥0.2 
延 伸 性: mm无处理≥ 5,热、紫、碱≥ 3.5 
耐 碱 性:23±2℃温度下,Ca(OH)2饱和液浸泡7d 
耐 酸 性:23±2℃温度下,2%H2SO4溶液浸泡7d 
干燥时间:h,≤ 表干≤2,实干≤10 
五、  包装与储存 ：
1、包装:铁桶或塑料桶包装,规格为每桶2~45kg。 
2、贮存:5~35℃为宜,置于阴凉干燥处,储存期6个月。 
3、运输:可用铁路、船舶、汽车等运输;严防日晒、碰撞、远离火源。    
六、施工方法 ：
如需胎布增强时,建议一布四涂。 
1、基面处理:基面必须平整、干燥、无积水、清洁无杂物。 
2、涂膜应分遍涂布,不得一次涂成。 
3、应待前一遍涂层干燥成膜后,方可涂后一遍涂料。 
4、铺设胎体增强材料时,屋面坡度<15%可平行屋脊铺设;屋面坡度>15%应垂直屋脊铺设。 
5、胎体长边搭接宽度不应<50mm,短边搭接宽度不应<70mm。 
6、采用两层胎体增强材料时,上下层不得相互垂直铺设,搭接应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。 
7、天沟、檐沟、檐口、泛水口和立面涂膜防水层的收头,应多遍涂刷或用密封胶封严。

8、1mm厚涂膜用量:1.7~1.9kg/平方米。