HS-07硅橡胶防水涂料

一、产品介绍：

HS-07硅橡胶防水涂料是以硅橡胶乳液的复合物为主要基料，掺入无机填料及各种助剂配制而成的单组份乳液型、高分子的理想高档环保防水涂料。

二、产品优点：

1、施工方便：产品为单组份，施工无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂。

2、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的防水、防渗透性。

3、成膜速度快可在潮湿基层上施工。

4、本产品无毒、无味、不燃，可用于各种食用水池或饮水工程的防水，且可根据需要配成各种彩色涂层。

三、适用范围：

1、地下建筑工程各部位的防水，如内外墙，护土墙等；

2、冷藏库优良的隔气，粘结保温等环保材料；

3、输水及贮水建筑物，如食用水池、水塔等自来水厂的防水工程；

4、各种建筑物的屋面、窗台、卫生间、地面、内外墙；

5、施工缝、裂缝、穿墙管、落水口等。

四、主要技术指标：

执行标准：Q/HSF002-2002

| 检 验 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 固含量 （%） |  | ≥60 |
| 干燥时间 （h） | 表干 | ≤6 不粘手 |
|  | 实干 | ≤12 无粘着 |
| 低温柔性 （R=5mm,-10℃） |  | 无裂纹 |
| 不透水性 （0.3Mpa,30min） |  | 不渗漏 |
| 拉伸强度（Mpa） |  | ≥1.3 |
| 断裂伸长率（%） |  | ≥400 |
| 粘结性（Mpa） |  | ≥0.4 |

五、使用方法：

使用前先将本涂料搅拌均匀（不需再加水），然后用滚筒或油扫等工具将涂料涂刷于施工基面上，固化后则形成整体的防水胶膜。

六、施工要点：

1、基面处理必须要平整干净，无明水、无渗漏、无油污，阴阳角应做成圆弧角。

2、涂料涂刷层次一般为四道工序，涂刷时要横纵、均匀涂刷，不得漏刷。

3、进行下道工序时要等上道工序固化后再涂刷，如需做保护层，则在最后一道涂层涂刷后在其表面上撒上细砂，再抹一道水泥砂浆，使其更好粘结。

4、材料用量：厚度1mm为1.2~1.5kg/㎡，1.5mm为2~2.2kg/㎡，2mm为3kg/㎡

七、注意事项：

1、水泥砂浆保护层应避免混入小石子及尖锐颗粒，以免施工时损伤防水涂层。

2、本产品宜在5℃以上的温度施工，涂料使用时先将其搅拌均匀，不得任意加水。

3、本产品密封储存于干燥阴凉处，保质期为一年。

八、产品包装：

产品包装为25、50kg/桶。