产品说明：

本产品精选进口珠光粉调配耐黄变树脂制成特殊装饰效果油漆

产品特点：

闪光效果柔和，幻彩迷人

颜色效果极其丰富，既有天然珍珠的质感，又有黄金般的闪亮高贵，更有幻彩变色龙的丰富色彩变化迷人的复色效果

珍珠漆涂膜具偶优异的耐黄变性与稳定性，不氧化，不变色

产品类型：

珍珠粉通常分为以下三大类别：

珠 光 白系列：由普通白色珠光粉调配油漆制成，具有优雅自然的珍珠贝壳光泽。

金黄珠光系列：由金黄色相珠光粉调配油漆制成，具有黄金般闪亮效果。

幻彩珠光系列：由幻彩复色珠光粉调配油漆制成，喷涂后形成的产品表面，随入射光上午角度和视角的变化发生色彩完全相反的双色变化。

建议施工方法：

使用前需用制漆所用溶剂泡开珍珠粉，充分搅拌至珍珠粉完全分散成均匀浆状，再加入油漆中，低速搅匀，切忌高速搅拌所产生高强剪切力破坏珍珠粉结构。

珍珠漆单色油建议添加6-12%的珍珠粉，确保遮盖力及附着离良好。

珍珠漆在喷涂施工过程中粘度、喷涂压力、喷涂厚度均需掌握好，喷涂粘度过高、过厚导致珍珠粉过量堆积，产生浮油现象，影响表面效果，喷涂粘度过低或喷涂太薄，影响漆膜丰满度及白度，珍珠粉外露而造成漆膜粗糙。

注意事项：

喷涂前工件需清洗干净，凉干备用，确保无油污及手印。