真空电镀底漆系列

产品说明：

- D900-D901底漆为本公司引进日本专业这、技术及配方精制而成，专为真空电镀（镀膜）业界使用之底漆

产品特点：

- 低温干燥性、密着性、丰满度、电镀光泽性优异

- 施工作业性相当优异

推荐用途：

- 适合于一般PS、ABS、压克力及经过前处理后的PP塑胶底材，非常适合且符合化装品外壳、玩具、时钟、饰品、反射镜镀金配件等产品之要求。

物理性质：

- 烘烤条件：温度   60-70℃

时间   150-180分钟

- 储    存：在阴凉和干燥条件下储存

建议施工方法：

- 涂装方法：喷涂

- 喷涂气压：3.0-3.5KG

- 配套面漆：MVP-1000A面漆

MVP-1100F平光面漆

- 混合比例：底漆：稀释剂（S-407）=1：2

注意事项：

- 依然产品，远离火种及热源。

- 本产品含有机溶剂，请保持室内空气流通。

- 若不慎溅入眼内，立即用清水冲洗，速送医院治疗。

- 使用后请紧闭桶盖。

- 为避免不同品牌产品的化学排斥性，请同时采用本公司的稀释剂S-407及MVP-1000A类面漆。