真空电镀面漆系列

产品说明：

MVP-1100F/MVP-1000A面漆为本公司引进日本专业技术及配方精制而成，专为真空电镀（镀膜）业界使用之面漆。

产品特点：

具有良好的密着性、耐水性、耐盐雾性

光泽高、耐磨损、硬度好

施工作业性相当优异

推荐用途：

非常适用且符合化妆品外壳、玩具、时钟、饰品、反射镜镀金配件等产品之要求，本产品可直接加入染料色精使用亦有优良之浸染效果。

物理性质：

外  观：半透明液体/透明清亮液体

粘  度：13±1S

硬  度：H

附着力：100%

干燥条件：自然干燥：指触干-10分钟内   硬干-4小时

烘烤干燥：温  度-50～60℃   时间-20分钟

储  存：在阴凉和干燥条件下储存

建议施工方法：

涂装方法：喷涂（MVP-1100F含有平光粉较易沉淀，在喷涂前必须搅拌均匀，最好使用气动式马达搅拌机于喷涂进行中持续搅拌或每10-15分钟均匀搅拌一次，如加入染料适量调整所需颜色。）

喷涂气压：3.0-3.5KG

配套底漆：D900-D901底漆

注意事项：

易燃产品，远离火种及热源。

本产品含有机溶剂，请保持室内空气流通。

若不慎溅入眼内，立即用清水冲洗，速送医院治疗。

使用后请紧闭桶盖。

为避免不同品牌产品的化学排斥性，请同时采用本公司的配套底漆。