产品说明：

- 本公司LW-D001裂纹漆系列产品精选特殊纤维树脂及进口裂纹助剂精制而成。

产品特点：

- 裂纹效果自然，花纹均匀

- 喷涂性能良好，易于控制

- 层间米着性良好

推荐用途：

- 适用于各类工艺品、灯饰、音箱等的裂纹美术涂装。

物理性质：

- 比  重：1.0-1.2

- 固含量：≥50%

- 理论涂饰面积：12平方米/L

- 光泽度：全哑光

- 颜  色：可调任意色

建议施工方法：

- 清洁被涂物品表面

- 喷涂本公司配套的各色底漆

- 底漆干燥后，喷涂裂纹漆，要求走枪均匀，裂纹效果彩绘规则均匀，喷薄裂纹较小，喷厚裂纹则大

- 待期望的裂纹效果出现后，罩单组分透明清漆，若需要高光泽、高硬度仿陶瓷效果，则需喷涂双组分PU高光清漆罩光

- 稀释剂：裂纹漆专用天那水

- 稀释比例：1：1-1：1.5

注意事项：

- 涂料使用前必须充分搅拌均匀，使用后将桶盖密封好。

- 温度偏高时，罩光清漆应选用慢干天那水，以防起泡现象。

- 湿度高于85%时，喷涂罩光清漆时需补加防白水，以防白化现象。