产品说明：

本公司锌、铝、铜、铁、金属烤漆系列产品由高级聚酯树脂与氨基树脂调和调制成通用五金烤漆。

产品特点：

涂膜光泽度高

涂膜附着力良好

抗冲击性良好

推荐用途：

适用于保护和装饰各类钢、铁、铝、锌合金等金属用品。

物理性质：

比    重：0.9-1.2

理论涂饰面积：15平方米/升

光    泽：亮光及指定哑光

硬    度：≥H

附 着 力：100%

烘烤条件：140℃/20分钟或150℃/15分钟

建议施工方法：

喷涂方式：普通喷涂或静电喷涂

稀 释 剂：标准稀释剂

静电稀释剂

稀释剂比例：油漆：稀释剂=1：1（体积比）

表面处理：工作表面必须清洁干燥，砂抹平整或者采用磷化等前处理工艺

注意事项：

涂料使用前必须搅拌均匀。

产品工件超大或超厚，则必须相应延长烘烤时间。