产品说明：

本公司尼龙、波丽彩绘喷漆系列产品精选耐黄变树脂及优选颜料调配而成。

产品特点：

刷涂想良好，施工方便

涂膜坚韧，密着性优异

推荐用途：

适用于各类波丽材料、尼龙料、木竹工艺品、眼镜制品及铁器制品彩绘喷漆上色用。

物理性质：

成膜物质：耐黄变树脂

比    重：1.0-1.3公斤/升

固 含 量：≥45%

理论涂饰面积：18平方米/升以上

干燥时间：指触干  2-5分钟

指压干  30分钟

再涂时隔：30分钟以上

光 泽 度：丝面光

颜    色：12单色

储    存：在阴凉和干燥条件下储存

建议施工方法：

涂装方法：刷涂或者喷涂

稀 释 剂：快干稀释剂（冬用）及慢干稀释剂（夏用）

稀释用量：10-100%

注意事项：

涂料使用前先搅拌均匀，湿度高于85%时应加防白水。

工作表面必须清洁、干燥，无油渍及其它沾污物，涂漆前可用稀释剂擦洗，除去蜡和油污，如有必要，事先用洗衣粉溶液清洗脱模蜡水及油污杂质。