产品说明：

- 本产品由进口特亮型电镀银浆与电镀银专用树脂调配而成

产品特点：

- 具有优异的银粉排列效果

- 具有特亮的金属质感及白度

- 涂膜具有优异的硬度，抗划伤性和耐醇性良好

推荐用途：

适用于ABS、PC等高档塑料喷涂仿电镀银油

建议施工方法：

- 稀 释 剂：电镀银油专用快干稀释剂

- 稀释比例：银油：稀释剂=1：2-3

- 喷涂压力、喷涂厚度均需掌握好，以便于喷出均匀完美的特亮金属质感涂层

注意事项：

- 喷涂前工件需清洗干净，凉干备用，确保无油污及手印。

- 定期检查压缩空气系统除油除水状况，确保及时排除油水污物。