产品说明：

本公司机壳系列产品精选进口超热塑性丙烯酸树脂及无毒颜料调制而成,其重金属含量符合以下国际安全标准:

欧洲:EN71:PART3:1994

美国:ASTM:F963-96a

产品特点：

快干，施工性能良好

涂膜附着力优良

保光、保色性优良

硬度高，耐划伤，耐磨损

耐酒精性能优良

推荐用途：

适用于涂饰PS、PC、HIPS、ABS制品，尤其适用以上塑料为胶料的家电及电子产品。

物理性质：

比重：0.9-1.1

理论涂饰面积：15平方米/L

干燥时间：强制干燥   65℃*60分钟

指 触 干   15分钟

自    干   24小时

重    涂   最少1小时

建议施工方法：

稀释种类：强  中  弱

释剂用量：喷涂1：1.5-2.5

释剂选择：ABS料选用强力开油水

PC、HIPS料选用中等强度开油水

PS胶料选用弱性开油水

注意事项：

工作面必须完全清洁及干透，必要时喷涂可加少量抗油剂。

涂料使用前需搅拌均匀。

湿度太大时，可适当加3-5%防白水。