产品说明：

本公司压克力五金烤漆系列产品精选高级压克力树脂与氨基树脂配合调制而成广泛应用型五金烤漆。

产品特点：

涂膜附着力优良

优良的耐磨损及抗外力冲击性能

具有优异的耐水、耐盐雾、耐湿热功能

推荐用途：

比    重：0.9-1.2

理论涂饰面积：15平方米/升

光    泽：全光及指定哑光

硬    度：≥H

附 着 力：100%

烘烤条件：140℃/20分钟或150℃/15分钟

建议施工方法：

喷涂方式：普通喷涂或静电喷涂

稀 释 剂：标准稀释剂

静电稀释剂

稀释比例：油漆：稀释剂=1：1（体积比）

表面处理：工作表面必须清洁干燥，砂抹平整或者采用磷化等前处理工艺

注意事项：

涂料使用前必须搅拌均匀。

产品工件超大或超厚，则必须相应延长烘烤时间。