产品说明：

本公司纳米水性电镀金油采用水性丙烯酸树脂、助剂、颜料制成，产品通过以下检测：

SGS验证

欧盟玩具安全标准EN71Part3

产品用途：

适用于玻璃瓶、玻璃镀膜、陶瓷、眼镜呖架、五金灯饰电镀罩光、家电、摩托车、高尔夫球杆、球头及各种铁、铝、锌、合金等表面涂装。

产品特点：

具有良好的水稀释性，气味小、安全、环保，施工简易方便。

产品光泽高，丰满度好、耐光持久不变色。

高硬度而且柔韧性优异，抗划伤，机械性能好。

耐溶剂、盐雾、人工汗液及化学品性极佳。

物理性质：

喷涂粘度：（涂4#杯）14-18秒

静置时间：5-10分钟

干燥条件：130-150℃烘烤25分钟

涂膜厚度：25微米/层

理论涂饰面积：8平方米/公升

原漆电阻系数欧姆≤30

涂料性能指标：

颜    色：   透明清漆（可调各种颜色）

光    泽：   ≥92°

固    含：   35%

耐 水 煮：   12小时

粘    度：   （涂-4s25℃）30

PH    值：    8.8

稀 释 剂：    自来水

硬    度：    3H以上

耐水浸泡：    60天

耐 酒 精：    7天

耐 气 候：    3年

施工方法：

喷涂、浸涂、静电喷涂

比例：涂料：自来水=1：0.5-0.8（重量比），稀释后搅拌均匀用400目滤网过滤，静置消泡后即可施工。

注意事项：

前处理后确保工件表面清洁干燥，喷涂后静置5-10分钟方可入炉。

使用前必须先搅拌均匀，使用后必须将罐盖密封。请勿与其他品牌混合使用。施工时必须注意空气流通，储存于干燥阴凉的库房。