常用纸的含水标准(%)

常用纸的含水标准(%) 名称 A等 B等 C等 打字纸 4.8~8.0 铜板纸 5.0~7.0 书写纸 6.0±2.0 瓦楞纸 8.0±2.0 8.0±3.0 9.0±3.0 箱纸板 8.0±2.0 9.0±2.0 11.0±2.0 单面涂布白板纸 8.0±2.0 胶版印刷纸 4.0~9.0 食品包装纸 60.~8.0 中性包装纸 8.0±2.0 8.0±2.0 标准纸板 10.0±2.0 厚纸板 10.0±2.0 书皮纸 6.0±2.0 薄凸板纸 4.0~8.0 4.0~8.0 4.0~8.0 凹版印刷纸 7.0±2.0 单面白板纸 5.0~9.0 6.0~10.0 6.0~10.0 牛皮纸 6.0~10.0 白卡纸 4.0~7.0 薄页包装纸 6.0±2.0 纸巾纸 5.0~8.0 5.0~9.0 单面书写纸 6.0±2.0