里氏硬度计 CHL-300

主要应用于：

机床导轨，汽车底盘的硬度检测 　　已安装的机械或永久性组装部件 　　模具型腔等试验空间很狭小的工件 　　大型工件大范围内多处测量部位的快速检验 　　压力容器、汽轮发电机及其它设备失效分析 　　轴承及其它零件生产流水线 　　金属材料仓库的材料区分 　　热处理工件的质量控制 　　要求对测试结果的正规原始记录 　　可实现六种硬度（HL、HRB、HRC、HB、HV、HS）间的相互转换及硬度与抗拉强度间的相互转换 　　可显示测量值、平均值、日期、冲击方向、测试次数、测试材料、硬度制等信息，显示信息丰富。

功能特点

CHl-300一体化里氏硬度计是一种先进的袖珍型硬度检测仪器，携带方便

CHL-300配有D型冲击装置

轻质机壳，重量仅为141g（含2节7#电池）

直接测试大型、重型的试件或已安装永久性的组装部件

可测试六种硬度制（HV、HRC、HRB、HB、HS、σb）

可外接打印机，打印测试结果

欠电指示和自动关机功能

低耗能，2节电池可连续使用超过48h

英文界面，背光显示

技术参数

硬度制：里氏、布氏、洛氏B、洛氏C、维氏、肖氏 、抗拉强度

测量范围：（200～900）HLDL

测量方向：360°

测试精度：±5HLD（800HLD时）

冲击装置：D型冲击装置

测量工件的曲率半径：Rmin=30mm （R＜30时可选用异性支撑环进行测量）

测量工件的最大硬度值：976HV

显示：英文

数据存储：最大2000个测量值

上下限设置范围：同测量范围

打印机类型：非标配（选配）

电源：7#碱性电池（2节）

通讯接口标准：RS232

外形尺寸:  178（100）x 40 x 28mm

重量：约0.141kg

标准配置

主机（含冲击装置）

随机里氏硬度块（HLD值）

7#碱性电池（2节）

清洁刷

使用说明书

合格证书

铝质箱包

里氏硬度计分类 　　全角度里氏硬度计、数显里氏硬度计、便携式里氏硬度计、笔式里氏硬度计

一、里氏硬度计测试基本原理

随着单片技术的发展，1978年，瑞士人Leeb博士首次提出了一种全新的测硬方法，它的基本原理是具有一定质量的冲击体在一定的试验力作用下冲击试样表面，测量冲击体距试样表面1mm处的冲击速度与回跳速度，利用电磁原理，感应与速度成正比的电压。里氏硬度值以冲击体回跳速度与冲击速度之比来表示。 　　计算公式：HL=1000*（VB/VA） 　　式中：HL——里氏硬度值 　　VB——冲击体回跳速度 　　VA——冲击体冲击速度

二、里氏硬度计冲击装置

里氏硬度计有D、DC、D=15、C、G、E、DL七种： 　　D：外型尺寸：f20*70mm，重量：75g.通用型，用于大部分硬度测量。 　　DC：外型尺寸：f20*86mm，重量：50g。冲击装置很短，主要用于非常局促的地方，例如孔或圆筒内。 　　D+15：外型尺寸：f20*162mm，重量：80g。头部细小，用于沟槽或凹入的表面硬度测量。 　　C：外型尺寸：f20*141mm,重量：75g。冲击能量最小，用于测小轻、薄部件及表面硬化层。 　　G：外型尺寸：f30*254mm，重量：250g。冲击能量大，对测量表面要求低。用于大、厚重及表面较粗糙的锻铸件。 　　E：外型尺寸：f20*162，重量80g压头为人造金刚石，用于硬度极高材料的测定。 　　DL：外形尺寸：f20*202mm，重量：80g头部更加细小，用于狭窄沟槽及齿轮面硬度的测定。

三、异型支撑环的使用

在现场工作中，经常遇到曲面试件，各种曲面对硬度测试结果影响不同，在正确操作的情况下，冲击落在试件表面瞬间的位置与平面试件相同，故通用支撑环即可。但当曲率小到一定尺寸时，由于平面条件的变形的弹性状态相差显著会使冲击体回弹速度偏低，从而使里氏硬度示值偏低。因此对试样，建议测量时使用小支撑环。对于曲率半径更小的试样，建议选用异型支撑环。

四、里氏硬度计的测量范围

根据里氏原理，只要材料具备一定刚性，能形成反弹，就能测出准确的里氏硬度值，但很多材料里氏与其它制式的硬度没有相应的换算关系，因此里氏硬度计目前只装了9种材料的换算表。具体材料如下：钢和铸钢，合金工具钢，灰铸铁，球墨铸铁，铸铝合金，铜锌合金，铜锡合金，纯铜，不锈铜。 　　对于一些特殊材料的试样，用户可使用公司提供的拟合曲线软件做专用换算表。在实际生产中，使用的金属材料多种多样，由于里氏硬度计对材料的加工方式、材料的合金元素组成敏感，而里氏硬度计芯片中储存的硬度换算表不可能都满足用户的需要，用户在测试中，可以使用拟合软件做自己专用的硬度换算表。

五、影响里氏硬度计测试精度的因素

1、数据换算产生的误差 　　里氏硬度换算为其它硬度时的误差包括两个方面：一方面是里氏硬度本身测量误差，这涉及到按方法进行试验时的分散和对于多台同型号里氏硬度计的测量误差。另一方面是比较不同硬度试验方法所测硬度产生的误差，这是由于各种硬度试验方法之一间不存在明确的物理关系，并受到相互比较中测量不可靠影响的原因。 　　2、特殊材料引起的误差 　　存贮在硬度仪中的换算表对下列钢种可能产生偏差： 　　所有奥氏体钢 　　耐热工具钢和莱氏体铬钢（工具钢类）硬质材料会引起弹性模量增加，从而使L值偏低。这类钢应在横截面上进行测试 　　局部冷却硬化会引起L值偏高 　　磁性钢由于磁场影响，会使L值偏低。 　　表面硬化钢，基体软，会使L值偏低，当硬化层大于0.8mm时（C型冲击装置为0.2mm）则不影响L值。 　　3、齿轮检测中的误差 　　一般情况下，由于齿面较小，测试误差相对较大，对此，用户可根据情况设计相应的工装，将有助于减小误差。 　　4、材料弹性、塑性的影响 　　里氏值除与硬度、强度相关外，更与弹性模量有关，硬度值是材料硬度和塑性的特征参数，因为两者的成分必然是共同测定的。 　　在弹性部分，首先明显受E模量影响，在这方面当材料的静态硬度相同，而E值大小不同时，E值低的材料，L值较大 　　5、热轧方向造成的误差 　　当被测工件系热轧工艺成型时，如果测试方向与轧制方向一致，会因弹性模量E偏大而造成测试值偏低，故测试方向应垂直于热轧方向。例如：测圆柱截面硬度时，应在径向测试为好。（一般圆柱热轧方向为轴向）。 　　6、试样重量、粗糙度、厚度的影响 　　7、试件磁性应小于300高斯 　　8、其它因素的影响 　　测量管件硬度时须注意：管件注意稳固支撑，测试点应靠近支撑点且与支撑力平行，管壁较薄在管内放入适当芯子。

如何选择里氏硬度计？

里氏硬度计属于计量检测仪器，在保证产品质量、进行失效分析方面起着重要作用，因此选择好里氏硬度计对于使用者来说是个关键问题。 　　⒈选择进口还是国产里氏硬度计？ 　　瑞士PROCEQ公司于1977年发明了里氏硬度计，该公司生产的里氏硬度计是世界一流的，目前世界上许多国家都采用该公司的技术标准作为本国家的计量标准，中国的国家计量标准也是参照PROCEQ公司的技术标准制定的。瑞士PROCEQ公司生产的里氏硬度计的主要特点是一台主机可以配置七种不同类型的冲击装置。进口里氏硬度计在性能上是无可挑剔的，但进口里氏硬度计价格比较贵，购买进口D型标准配置的里氏硬度计约需人民币七万元左右，且出了问题维修不方便。国产里氏硬度计的特点是价格便宜，购买国产D型标准配置的里氏硬度计约需人民币一万多元。但国产里氏硬度计有优劣之分，购买时须慎重选择。上海材诚生产的里氏硬度计，洛氏硬度计，粗糙度仪，探伤仪，测温仪，测厚仪等无损检测仪器在国际上享有很高的声誉，同时也为国内各大客户有效的降低有生产成本. 　　⒉如何鉴别里氏硬度计的优劣？ 　　真正的里氏硬度计是符合国家标准和国际标准且具有互换一致性的。虽然中国有关部门制定了里氏硬度计国家标准，有些生产厂家的技术实力由于达不到生产符合标准里氏硬度计的水平，因此采用修正的方法生产里氏硬度计，其产品虽也名为里氏硬度计，但与真正的里氏硬度计相去甚远，原本测值不准的硬度计经过修正后也可以达到测试硬度试块准确的要求，因此用户要选择好里氏硬度计需要注意真正里氏硬度计的以下特征： 　　①冲击装置具有互换性。里氏硬度计的一台主机可以同时配置七种不同类型的冲击装置；若干支同一种类的冲击装置可以配置在一台主机上。 　　②冲击装置的冲头具有可更换性。里氏硬度计冲击装置的冲头具有可更换性。同一种类冲击装置的冲头可以相互替换而不影响测值。 　　③里氏硬度计不具有可调整性。里氏硬度计出厂后不具有可调整性，由于球头的磨损造成测值不准时，应采用更换球头的办法解决。

④里氏硬度计测量误差在硬度的全范围满足标准要求。里氏硬度计测量误差在硬度的整个范围从低到高都是满足标准规定的误差要求的。