CBR试验仪用试模校验方法

CBR试验用试模是用于土的CBR试件制作，待试件成型后进行CBR试验。

一、CBR试验仪技术要求：

1、试模为内径152土0.5mm，高170土1mm的圆柱体形金属筒。

2、试模内表面(工作面)应光滑平整，不得有砂眼、裂纹及划伤。

3、试模结构应保证在试件成型时，试模与套筒及底板等具有足够的定位面，能正确定位，且具有通用性。

4、试模在成型试件时不得产生变形。

5、CBR试验仪校验方法

二、尺寸测量：用卡尺测定试模的种种尺寸，准确至0.1mm，试模的内径取十字对称上下四个断面四次测定结果的平均值，高度取十字对称四次测定结果的平均值。

1、重量测定：用台称称量各试模，准确至1g。

2、外观检验：外观检验应在明亮处目测。

三、CBR试验仪校验用仪器：

1、游标卡尺

2、台称

3、校验合格后方能使用。

4、在使用过程中如有异常情况时，应不定时校验。

5、CBR试验仪校验周期为半年。