钻铤：普通钻铤、螺旋钻铤、无磁钻铤、短钻铤和带卡瓦槽钻铤。

一、产品规格    Ф79  钻铤、Ф89 钻铤、Ф105 钻铤、 Ф121 钻铤、 Ф146 钻铤、 Ф159 钻铤、 Ф165 钻铤、 Ф178 钻铤、 Ф203 钻铤、 Ф229 钻铤。​
    二、产品描述　使用轧制或锻造的AISI4145H铬钼合结钢制造，对化学成分及微量元素的含量进行有效的控制。
根据钻铤的外形与材料分为三种形式：
    　 A型（圆柱式）：用普通合金钢制造，管体横截面内外皆为圆形的钻铤。
    　 B型（螺旋式）：用普通合金钢制造，管体外表面具有螺旋槽的钻铤。　
    　 C型（无磁式）：用磁导率很低的不锈合金钢制造，管体横截面内外皆为圆形的钻铤。
    三、主要用途 钻柱的最重要组成部分之一,具有向钻头提供钻进的压力及提高钻柱刚性的作用。

该产品按照SY/T5144-1997标准制造或按照API SPEC.7-1制造。

螺旋钻铤是我公司产品系列中的一种。此种钻铤是在圆钻铤外圆柱面上加工三条右旋的螺旋槽，一减少与井壁的接触面积及回转阻力，能有效地防止压差卡钻，螺旋钻铤的重量比通规格型号的普通钻铤约减轻4%，两端的形状与圆钻铤相似。

无磁钻铤

无磁钻铤是使用N1310低碳合金钢制造，该材料是经过严格的化学成分分析锻造而成。该材料经机械性能测试可以确保硬度、韧性、冲击值以及抗腐蚀性能符合标准，具有良好的低磁导率和良好的机械加工性能。

　　导磁率（磁场强度=1×105/4πNm）
　　最大值：1.010
　　平均值：μr ≤ 1.005
　　磁场梯度：（热点）
　　最大值：B ≤ 0.05

我公司现有165，159，121，105等规格的无磁钻铤数支，还有5.5m.4.5m,3m等规格的无磁短钻铤，欢迎新老客户联系洽谈！期待与您真诚合作！

带卡瓦槽和吊卡槽的钻铤

在普通钻铤和螺旋钻铤的内螺纹端外表面上加工吊卡槽和卡瓦槽起下钻时就可不用提升短节和安全卡瓦。吊卡槽和卡瓦槽的尺寸符合API Spec7-1标准，钻铤的耐磨带是可选的。

短钻铤

用途：短钻铤主要用来调整底部钻井工具位置和改善底部钻具功能的工具。

特点：其机械性能和钻铤相同，但其长度较短，可根据要求确定

​