中国移动无边字制作要求及难点分析

中国移动各地区的招标活动仍进行得如火如荼，而其中的高要求却让许多广告标识公司望而却步。要想在众多竞争对手中脱颖而出，只有针对要求完善自己的产品。新荣鑫广告早在2011年时参与的深圳市政工程中，已对无边字投入生产并实用，总结多年无边字制作经验，分析解决以下难点：

难点一：留边在3MM以内

这个制作要求就几乎指定了中国移动门头标识的制作工艺——无边发光字。无边字是正面无扣边的亚克力发光字产品，因此比内套字更为简洁，也因为没有金属扣边，因此需要复杂的工艺进行加固，使面板牢固不脱落。

中国移动无边字切面图

为了使面板和铝边完全固定，会在亚克力背面雕刻1.4MM的卡槽，然后将铝带套入并用胶水固定。可是这样面板就会比边带突出部分，甚至打灯的情况下容易出现暗影，因此我们做好以后还必须要人工打磨掉多余的边，使面板的留边在1.5MM以内。

难点二：小套无边字无法制作

小套50CM高的无边字，中文笔画只有25CM，这种无边字制作起来时非常麻烦的，常规无边字做法很容易就会套坏面板，笔画太细将无法制作。

针对这种尺寸较小的无边字，我们建议客户做树脂字壳的无边字，这种精工制作的字壳本身精度以及硬度都非常高，可以制作细小的笔画。再装入LED灯，然后镶入经开槽处理的亚克力面板，以胶水固定修边完成。

难点三：无边字容易蓄水

无边字因为胶水密封的原因，通常不容易进水，但如果进水，也会比其他字更难排出，容易造成水痕。

通常有两种方式解决这类型问题，一种是接口在字的底部，这种方式排水性能最佳，只是这样也容易漏光，影响美观。

第二种方式是底盒或PVC留出水口，这种方式比较保证无边字的美观性，也能及时地将水排出。