立磨磨辊/盘瓦耐磨堆焊中的维修问题

近几年中国经济的快速发展带动水泥行业实现了产量的高速增长，2006年全国水泥生产量达到12.4亿吨，而在整个水泥生产过程中，须粉碎、粉磨处理约32亿吨燃料、原料、半成品。

技术装备的进步使大多数新型干法水泥生产企业已采用立式辊磨制备生料、煤粉、矿渣粉、水泥，或使用立磨、辊压机作为预粉磨设备。这些设备的磨辊/盘、挤压辊在复杂多变甚至恶劣的工况条件下工作一段时间后，其表面会不可避免地受到磨损，直接影响生产效率。解决这一问题，除了更换备件，最好的方法就是提高磨辊与磨盘的耐磨性能，硬面耐磨堆焊修复技术由此应运而生。应用这项技术在耐磨件表面堆焊一层或多层硬质合金，使其表面层具有更好的耐磨损、耐腐蚀、高抗热疲劳性等特点，显著提高耐磨件的使用寿命，降低企业设备维修和更换的成本，为企业创造巨大的经济效益。目前耐磨堆焊技术已经成为电力、水泥、钢铁、机械、船舶、管件制造等企业耐磨部件堆焊修复的首选。

湖南湘耐特种材料有限公司是在硬面堆焊领域处于华南地区的专业化公司，其明弧冷焊等技术已成功应用在水泥、电力等行业的耐磨部件的处理工程上，现将立磨磨辊堆焊中的几个技术问题作一探讨。

一、磨损机理及耐磨材料的选择

1.磨损机理

磨辊/磨盘是立磨的关键部件，但是由于被碾磨物料成分复杂，常常含有一些硬杂质，如石英石、铁块等，在长期的碾磨过程中会对磨辊/磨盘产生严重磨损，使得磨辊与磨盘之间的间隙不断加大，设备运转效率下降，能耗提高，进而降低了生产效率，提高了生产成本。

不同的原料对磨辊/盘瓦的磨损程度不同，磨辊/盘瓦的寿命也因此而不同。磨辊的磨损主要是矿石、煤等原料以及杂质对磨辊/盘瓦形成的三体高应力磨料磨损，这些杂质如石英、黄铁矿等的硬度也是一个重要指标。实践表明，杂质硬度对磨辊磨损有着重要的影响，如石英和黄铁矿含量增加，被磨材料形成的磨沟增加并明显变深变宽。

通过电镜分析，可以看到磨辊表面的犁沟。载荷作用使物料在金属表面产生犁沟，除部分为切削外，大多是把金属推向两侧而形成脊隆，在接下来的矿石、煤粒的作用下又把脊隆碾平。这种犁沟——碾平的反复进行，导致了裂纹的形成和扩展，最后磨辊表面金属以片状磨屑形式断裂脱落，无论是犁沟及脊隆的碾平和断裂，还是沟底的塑性变形，其过程都是属于多次塑变的磨损机理。

在磨损表面产生犁沟的同时，物料中的高硬度矿物杂质还对磨料表面产生严重划伤，这种划伤不易出现明显沟槽，受冲击时无金属塑性，它的磨损机理主要是碳化物质点的破碎和剥落，因而碳化物相对硬度、尺寸、分布状态（位向）以及它和莱氏体基体的结合强度都对磨辊抗磨损性能产生直接影响。如果碳化物为颗粒状或其分布呈无序状态，则在磨料作用下容易从基体中脱落而形成凹坑，使基体的磨损量增大，耐磨性下降。相反，如果碳化物垂直于磨损面呈条状分布，则有利于耐磨性的提高。而碳化物深埋于基体中，与基体有很好的结合强度，则可以有效抵抗磨料对基体的磨损而不易崩落。

综上所述，为了提高立磨磨辊/磨盘衬板的耐磨性，除了提高组织中基体硬度外，更重要的是通过适当的堆焊工艺来获得最佳的碳化物硬度、尺寸和分布状态。

2.耐磨材料的选择原则

针对不同母材的材质及其工况条件，需要选用不同成分的堆焊修复材料即焊丝。母材的材质是指金属元素的化学成份，可对原磨辊材料进行取样化验留存，以确定焊丝的成分。堆焊层一般分为过渡（打底）层和硬化层，过渡层焊丝既要保证和基体良好熔合，又要无脆性相产胜，同时应防止裂纹向基体扩展；硬化层既要保证不脱层又要有一定耐磨性能。

二、耐磨堆焊方法

耐磨堆焊修复就是用堆焊工艺将品质合适的耐磨材料堆焊到基体表面，堆焊后细化的复合碳化物均匀分布在强化的基体内，形成的奥氏体基体具有较好的抗拉强度，焊材与基材熔合性好，具有高应力的磨耗性，外观焊缝成型美观，具备较好的抗冲击性能，从而提升了耐磨件的使用寿命（比新品可提高1.5倍以上）。

近年来采用的堆焊修复方法主要有两种，一是使用直径Φ3.2-5mm的药芯焊丝在焊剂层下进行自动埋弧堆焊，另一种是使用Φ1.2-3.2mm自保护药芯焊丝进行明弧堆焊。埋弧焊与明弧焊比较，采用埋弧堆焊的缺点是焊前要对焊剂进行烘干，焊接过程中要不断添加焊剂，并需专人去除焊渣，使堆焊过程人力、物力投入很大，且环境恶劣，因焊渣影响无法对付工件进行强迫冷却以保持正常焊层间温度，致使工件可焊性受到限制。

采用自保护药芯焊丝明弧堆焊可消除上述不足，不仅性能可靠，不易引起母材开裂变形，而且实现了生产的自动化，减小手工操作因焊工长期焊接引起的疲劳造成的堆焊质量下降，同时也具有人工操作不可及的高效率，能适应高质量、高效率的堆焊修复要求，所以明弧堆焊得到了广泛的应用。

三、耐磨堆焊方式

1.在线堆焊修复

磨瓦、磨辊机内自动明弧堆焊机应用到磨辊/盘瓦在线堆焊修复中，它是湘耐特种材料公司成熟装备和技术经验的综合展现，能为用户带来最大的经济效益。立磨磨辊和盘瓦在线修复是将堆焊机运到现场，在立磨磨辊衬板不拆除的情况下，使用Φ1.2—3.2mm药芯焊丝明弧堆焊修复。因为不用拆卸磨辊和衬板，用户可在设备检修和设备停机的较短时间内进行堆焊修复，满足即时检修的需要，最大程度缩短停工时间。

湘耐特种材料公司经验丰富的在线堆焊修复工程师提供的在线堆焊修复，能保证堆焊修复的质量和修复后的使用寿命，保证磨辊和磨盘的原有工作尺寸，能大大提高生产效率和出粉产量，同时也降低了更换磨盘和磨辊所带来的人工成本增加、备件周期及不安全因素的影响。

2.离线堆焊修复

企业拥有备件，可把磨辊/盘瓦拆卸下来，运到湘耐特种公司堆焊生产基地进行修复。被堆焊修复的磨辊/盘瓦不受尺寸限制，且各种形状的磨辊/盘瓦均可进行堆焊修复。

相耐特种嘉克公司离线堆焊修复的磨辊/盘瓦熔覆金属与基体结合牢固，外观焊缝成型美观，耐磨性能好，使用寿命长，实现了设备和技术工艺的完美组合。

四、耐磨堆焊工艺控制

合理的堆焊修复工艺是达到立磨磨辊/盘瓦堆焊修复效果的关键。嘉克根据磨辊/盘瓦的不同磨损情况和实际工况要求，合理设计和选择耐磨堆焊工艺，以达到最佳的堆焊修复效果。