A级防火无机保温泡沫玻保温板施工方案

作者：史章华

### 泡沫玻璃保温板外墙保温体系构成

泡沫玻璃外墙外保温体系的基本构造层次由内到外应为：粘结层、泡沫玻璃保温层、护面层、饰面层，其中抹灰层主要用于墙体基层的找平，能够保证泡沫玻璃牢固的粘贴在墙体上，护面层主要是为了保护强化保温系统的牢固性，防止渗水等。泡沫玻璃保温层厚度，应根据外墙基层的材料与厚度以及外墙的节能要求经计算确定。泡沫玻璃外墙保温构造可和其它有机材料作保温层的外墙外保温构造组合，作为防止外墙延烧的防火隔离带。

泡沫玻璃保温板外墙保温施工示意图

### 泡沫玻璃保温板外墙保温施工方法

１．墙面的操作顺序
　　 外墙面铺粘泡沫玻璃时，应先将墙面基层找平，润湿无明水，将粘贴的泡沫玻璃表面用压缩空气或刷子清除表面浮灰，在背面和侧边用带齿抹子刮约２ｍｍ厚粘结砂浆，同时在墙面上刮抹２ｍｍ厚粘结砂浆，立即将泡沫玻璃贴于墙面，用力挤压与周边已贴好块体平齐，然后用橡皮锤轻轻敲打，使它粘结牢固，块与块之间粘紧，多余砂浆挤出时，应立即刮去。
　　 ２．铺砌的安装手法
　　 铺砌时一般从上而下，沿水平方向横向铺贴。（也可以从下而上，最下一块施工时，为避免下坠移动，应加支撑使之粘牢不滑为止）。每层间应水平对缝，竖直方向应错缝。当遇到不能整块粘贴时，需事先量好尺寸，就地按所需尺寸锯割，不可随意裁切。
　　 ３．外墙面安装卡钉的规定
　　 墙面高度超过４ｍ不分格和楼层超过２０ｍ以上的高层建筑， 应增加固定卡钉，卡钉间距１．２ｍ左右，固定点宜在泡沫玻璃块体交角处，须进入墙体锚固深度３０ｍｍ。
　　 ４．对罩面层施工的时间要求
　　 外墙泡沫玻璃罩面层施工时，应在泡沫玻璃粘贴２天后，方可施工罩面层，施工前应对粘贴的泡沫玻璃保温层进行检查，平整度超过２ｍｍ的应磨平，板块间缝隙不饱满时应补好。饰面涂料或粘贴面砖时，待罩面层砂浆硬化后，一般１－２天即可进行装饰层施工。
　　 ５．网格布的铺装方法
　　 将贴好的泡沫玻璃保温层表面浮灰清除并喷少量水湿润，然后抹罩面砂浆３ｍｍ。抹平后即铺网格布，用抹子将网格布压入砂浆中，网格布相互搭接宽约３ｍｍ， 铺网格布应平顺，不皱折，脱层，待砂浆初凝后，再抹罩面层２ｍｍ， 并抹平、压实、压光。如墙体设计不铺设网格布时，在墙体交角处的窗口及墙体转角处应加铺附加增强的网格布，每边约100ｍｍ。

### 目前国内外墙保温材料性能对比

从建筑领域看，目前，我国应用的建筑保温材料主要有:

岩棉板: 岩棉板为无机材料，但岩棉吸水率较大，不吸水时，其导热系数较小，一旦吸水后，导热系数就会急剧增大，而且由于岩棉内部吸水，长时期不易蒸发，对建筑物的保温、隔热起负面作用。

膨胀珍珠岩制品:膨胀蛭石制品、 岩膨胀珍珠岩制品、膨胀蛭石制品的吸水率也都很大。

泡沫塑料: 泡沫塑料的品种很多，主要有聚苯板、聚氨酯板、聚乙烯板等。泡沫塑料作为有机材料存在老化和失效问题。有机类材料一般吸水率相对较低，聚苯板约为6％，聚氨酯板大于4％。泡沫塑料的膨胀系数比水泥或钢铁大得多，尺寸稳定性比较差，聚苯板和聚氨酯为4％，用于建筑保温容易冷缩热胀而开裂，泡沫塑料防火性能较差，不能应用于防火要求较高的部位。

泡沫玻璃是不存在上述问题的保温材料，不仅可以恒久保持隔热性能，用于屋面保温，还可以起第二道防水作用。因此，在众多隔热保温材料中，泡沫玻璃是未来住宅最理想的节能环保型保温材料之一，可以广泛应用于住宅的房顶、地板和墙壁保温。泡沫玻璃的保温隔热特征是由无机玻璃的物化性质和所具有的均匀独立气泡决定的。其物理性能很大程度上取决于玻璃成分、发泡剂种类及数量、发泡机理及发泡退火工艺等技术参数。

国内外墙保温材料性能特征对比

| 泡沫玻璃保温板建筑保温体系 | 现有建筑保温体系 |
| --- | --- |
| 表面密度小，强度高，泡沫玻璃表面强度在0.5MPa～1.0MPa。 | 强度较低，岩棉保温板强度在0.05MPa～0.2MPa；膨胀珍珠岩保温板强度一般在0.5MPa～1.0MPa；EPS与XPS保温板一般在0.05MPa～0.5 MPa。 |
| 保温性能好，其导热系数在0.05W/m·K左右。 | EPS与XPS保温板的导热系数也在0.04W/m·K左右；岩棉保温板和膨胀珍珠岩保温板导热系数也在0.05W/m·K左右。 |
| 泡沫玻璃膨胀系数较低，尺寸稳定性好，与混凝土、砂浆膨胀系数相近。 | 膨胀珍珠岩保温板、EPS与XPS保温体系膨胀系数相对较大，尺寸稳定性较差，其抹面层容易开裂，从而加速其老化、失效速度。 |
| 泡沫玻璃为不燃材料，可用于一些防火要求较高的施工部位。 | 建筑要求使用的EPS与XPS保温板均为难燃级别，在一些有防火要求的部位不能使用，而且EPS与XPS在燃烧时会产生有毒气体，增大了火灾的危害程度。 |
| 泡沫玻璃不易被老鼠、昆虫等动物破坏，可保持建筑物清洁。 | 岩棉保温板、膨胀珍珠岩保温板、EPS与XPS保温板均无法防止虫、鼠等咬噬，不仅保温性能下降，并且给住户带来一些卫生安全隐患。 |

南京长三角防水保温材料有限公司

联系人：史先生        网址：www.jsnjcsj.cpooo.com

手机：13002522517

电话：86-025-85150612       86-025-52256982   025-58855734

传真：86-025-52256982

QQ:27338199    1527587533

E-mail：jsnjcsj@qq.com

办公地址：南京市白下区龙蟠中路公园路42号体育大厦2602室

生产地址：南京市江宁区横溪镇横铜路58号