涨紧器：内有止滑纹，导线槽。导线槽有效保护钢丝绳，-45°耐冷脆测试
十字扣：缩短间距，钢丝打横道使用，较铝条压条美观 
不绣钢丝：304型号，316型号，6x7+1钢丝和12+1钢丝较柔软（例：其中一款钢 
丝型号为国标304#不锈钢材质，（12+1）1.8线径，外覆pa12尼龙保护膜抗腐抗 
老化，钢丝中含有镍(Ni) 8%~11%| 铬(C r) 17%-18%），不宜生锈，不易断 
拉力：112公斤国家级检测 
直径：1.52mm 最隐形1.8mm 2.0mm唐山万家安智能隐形防护网独家采用“独立式整体挂网”结构，防护网钢丝通过“定位拉紧器”挂在骨架内，不用任何螺钉固定，此项装置已通过国家知识产权局多项专利保护，可大大提高防护网安装速度，每固定一组（两根）钢丝，单人单手一秒钟完成施工。其他品牌每固定一跟钢丝两端的螺钉，从松开螺钉、拉紧钢丝、旋紧螺钉最少需要30秒钟时间，而且拉紧的力度太大，造成固定螺钉或螺孔损坏，需要重新更换骨架型材。此项装置的实施应用，对业主和施工者来说，意义重大： 

一，可以减少施工人员配制，同时多家施工，消除业主安装排队等待的厌烦情绪 
二，减少安装工具的使用，提高安装效率。 
三，不用担心因为防护网钢丝拉不紧，造成客户不买单。 
四，不用担心以为防护网钢丝拉的过紧或配件质量问题，致使固定螺丝或螺孔损坏，重新返工。 
五，可以减少60%的施工时间，目前施工人员工资较高，每户节省大笔工资费用 
六，提高现场施工者安全，因为可实现单人单手施工 
4.无铆钉自锁骨架-更耐用 
骨架盖在这里只是起到装饰作用，把骨架槽内的构造和钢丝安装方法掩盖起来，但就是这样一个简单环节，施工的时候占用了大量时间。因为此时钢丝已经拉紧并且固定在骨架槽内了，由于产品设计人员考虑到钢丝很难拉紧到理想状态，所以相临两根钢丝间距设定到5CM，故意造成空隙狭窄，防止防护网被拔开人员钻入。这种设计决定了在骨架改与骨架槽上打孔,用拉铆钉固定非常困难，工具太长或工具太大，打孔很困难，即使孔打好了对准有很困难。 
    唐山万家安智能隐形防护网独家采用“骨架自锁”结构设计，通过骨架自锁将骨架盖锁在骨架槽上。并且无法打开，只有钢丝被剪断，骨架槽张力恢复出厂状态，骨架盖才可以打开。此项装置的实施应用，对业主来说安装的防护网外观更漂亮（没有铆钉），防盗系数更安全（骨架防破坏性能大大提高）。 
 唐山万家安智能隐形安全防护网 
镁铝合金型材：6063-T5型材 钢度达15度，不变形 壁厚1.4mm宽度3.5*2.0cm。 
安装效果可分为隐蔽垂直安装和水平墙体安装两种。 
悬重力：20公分检测>528.7kg 
外观设计精致，小巧，典雅 
喷涂：磨砂面（德国喷涂工艺），耐擦，不易刮伤 
出厂规格：4米，运输，储藏方便 
出场工序：冲孔-攻牙-喷涂;3次工序 
安装设计：出场有钻孔中心线设及5公分标准间距，安装方便 
涨钉：出口德国特制涨钉，不易生锈 

中心导线：细小高压绝缘铜丝，电阻小较省电 
夜晚发光钢丝

设计原理 
   
智能隐形安全防护网:是一种用于安装在窗台，阳台等处为居家生活提供安全，防护、时尚、美观、防盗多功能于一体的新型建筑安防产品，是21世纪家居安防新概念。它主要有铝型材、钢丝绳、固定件、报警系统四部分组成。铝型材用于固定安装于墙体，特殊超细高强度不锈钢丝绕网串联组合安装而成，钢丝1.52mm，超细隐形，极佳的维护城市建筑外观；内包囊高压绝缘铜丝，可连接现代家用/商用电话安防报警器，采用的是断电报警的设计原理。人性化的设计破除传统“铁笼/鸟笼”式防盗窗的压抑感，同时结合了智能家居安防的时尚设计，防盗的同时增设了防护功能，防盗系数更高，智能隐形防护网从不同角度满足广大客户的生活需求，是现代家庭的新一代守护神。