稀土检测，稀土化验，稀土成分分析，稀土氧化物分析

咨询：0755-2936--2759；0755-33356—1046；136—849—12512

华瑞测检测科技机构，专业稀土金属及原矿稀土分析，稀土氧化物、氯化稀土、碳酸稀土、高纯富集物稀土、硝酸稀土等产品中稀土总量、非稀土杂质测试、分析；为企业生产、科研提供强有力的支持稀土分析，稀土检测，稀土化验，稀土成分，稀土氧化物分析，江苏稀土分析，稀土废料成分分析，稀土水分测试中心。

专业广东稀土分析、稀土检测、稀土成分分析、金矿价值鉴定、合金稀土元素分析、 稀土总量测试，稀土氧化物配分、稀土氧化铈测试。

化学分析包括重量法、容量法和分光光度法。化学分析在生产过程及产品检验中得到广泛的应用。

1、　重量法
　 草酸盐重量法，长期用于常量稀土总量的测定。该法分离干扰元素干净，准确度高，作为精确分析及标准分析方法被推荐。另外，稀土的常量水分和灼减量的测定也采用重量法。

2、　容量分析法
　 容量分析用于测定常量稀土总量、铈量以及冶炼过程中所用原材料（盐酸、硫酸等）的分析。包括络合滴定法（EDTA滴定稀土总量）、氧化还原滴定法（硫酸亚铁铵法测铈量）、酸碱滴定法（盐酸、硫酸等浓度的分析）。

3、　分光光度法
分光光度法用于稀土中微量杂质的测定，如硅、磷、氯根、硫酸根等这些非金属元素。

4、　原子吸收光谱分析
　　在稀土冶金分析中，常采用空气－乙炔、氧化亚氮－乙炔火焰测定非稀土杂质，在组成适当火焰中，由于大多数元素都是定量被解离为原子蒸气，所以采用原子吸收法可进行定量测定。

直线：易传贵 0755-29362759；13684912512。。 www.citek-lab.com.