联系人：宁工13720000176

HY-植筋锚固胶

产品简介　 
   HY-植筋锚固胶采用新型优质改性环氧树脂，粘结性能好，锚固结合力强，搞震性能优，是一种新型植筋锚固结构胶粘剂。
    产品符合国家标准GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》的设计要求。

产品优点 
　  1、采用新型优质改性环氧树脂，粘结性能好，快速承载；
    2、阻燃性、密封性、防潮性、抗震性能优；
    3、可根据现场需要调节固化时间，操作简单，易于调配；                      
    4、抗老化，耐酸碱性良好，耐热性能优，常温下不蠕变；
    5、可潮湿环境施工，但需排净明水，干燥条件粘接力更好
适用范围 
    1、新老建筑物结合的结构加固、补强；
    2、建筑物抗震加固、各种设备基础的固定；
    3、桥梁地铁植筋、基础墙体植筋、剪力墙植筋；
    4、各种建筑结构中的钢筋、螺杆埋植；
    5、铁路、公路、桥梁、水利改扩建工程加固；
    6、广告牌、隧道管线、高架道路隔音板和护栏固定。

施工流程

1、钻孔：依据要求及技术参数钻孔。
    2、清孔：用吹气风筒或压缩空气及毛刷清洁钻孔，直到干净为止。
    3、配胶：取出A、B组份胶，按产品指定配比配胶，彻底搅拌均匀。
    4、注胶：将配好的胶从孔底逐渐向外注入孔中。
    5、锚固：将钢筋或螺杆缓缓旋入孔中。
    6、固化：依据基材温度让植筋胶足够固化，固化期间不可摇动锚固件，待完全固化后方可负载安装。

产品性能参数

| 性能 | 密度 | 抗压强度 | 抗折强度 | 剪切强度 | 震动疲劳 | 粘贴强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 1.9～2.2(g/cm3)( 1t=0.76m3) | ≥20 Mpa | ≥20 Mpa | ≥36 Mpa | ＞800万次 | 胶/砼C20≥7Mpa 胶/粘土砖≥3 Mpa 胶/普通圆钢≥11 Mpa 胶/螺纹钢≥16 Mpa |

固化时间表

| 基材温度(℃) | 初凝时间(min) | 安装时间(min) | 固化时间(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| -5～ 0 | 30 | 20 | 5 |
| 0 ～10 | 20 | 15 | 3 |
| 10 ～20 | 16 | 10 | 2 |
| ≥20 | 12 | 5 | 1 |

安装数据及荷载

| 钢筋级别 | 钢筋直径（mm） | 钻孔直径（mm） | 锚固深度（mm） | 设计抗拉力（KN） | 标准抗拉力（KN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 6 | 10 | ≥80 | 5.9 | 6.6 |
| Ⅰ | 8 | 12 | ≥120 | 10.5 | 11.8 |
| Ⅰ | 10 | 14 | ≥150 | 16.5 | 18.5 |
| Ⅰ | 12 | 16 | ≥180 | 23.7 | 26.5 |
| Ⅱ | 10 | 14 | ≥140 | 23.5 | 26.5 |
| Ⅱ | 12 | 16 | ≥160 | 33.9 | 37.9 |
| Ⅱ | 14 | 18 | ≥190 | 46.2 | 51.5 |
| Ⅱ | 16 | 20 | ≥220 | 60.3 | 67.3 |
| Ⅱ | 18 | 22 | ≥270 | 76.3 | 85.2 |
| Ⅱ | 20 | 25 | ≥300 | 94.2 | 105.2 |
| Ⅱ | 22 | 28 | ≥330 | 113.9 | 127.3 |
| Ⅱ | 25 | 32 | ≥380 | 147.2 | 164.4 |
| Ⅱ | 28 | 35 | ≥480 | 184.6 | 206.1 |
| Ⅱ | 30 | 38 | ≥590 | 211.9 | 236.7 |
| Ⅱ | 32 | 40 | ≥650 | 241.1 | 269.0 |

包装规格
    桶装： 20KG/组   分A、B组份    重量配比：A:B=3:1

注意事项
    1、产品使用前需彻底摇动并搅伴均匀、使用后应立刻将罐盖住并封好；
    2、施工时做好佩戴手套、口罩、安全帽等防护措施；
    3、若弄到皮肤或衣服上，可用丙酮清洗并用大量清水冲洗，若不慎食用或溅入眼睛，应立即就医；
    4、避光保存于通风干燥处，常温下保质期为12个月。

郑重声明
本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时请参照本说明书，相关问题请咨询公司技术服务部门。