|  | BVR线 |
| --- | --- |

| 产品说明： BVR线材系列 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 BVR（450/750V以下） 型号规格(mm²); 导电线芯 根数/单线标称直径(mm). BVR 0.75; 7*0.37. BVR 1.0; 7*0.43. BVR 1.5; 7*0.53. BVR 2.5; 19*0.41. BVR 4.0; 19*0.52. BVR 6.0; 19*0.64. BVR 10; 49*0.52. BVR 16; 49*0.64. BVR 25; 98*0.58. BVR 35; 133*0.58. BVR 50; 189*0.58. BVR 70; 189*0.68... |
| --- |
|  | BV线 |

产品说明： BV线材系列 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV（450/750V以下） 执行标准:JB 8734.2-1998 型号规格(mm²); 导电线芯 根数/单线标称直径(mm). BV 0.75; 1*0.97. BV 1.0; 1*1.13. BV 1.5; 1*1.38. BV 2.5; 1*1.78. BV 4.0; 1*2.25. BV 6.0; 1*2.76. BV 10; 7*1.35. BV 16; 7*1.7. BV 25; 7*2.14. BV 35; 7*2.52. BV 50; 19*1.78. BV 70; 19*2.14. BV 95; 19*2.5. BV 120; 37*2.0. BV 150; 149*1.13...