RVB线

产品说明： RVB 线材系列 RVB（电压：300/500V以下） 执行标准：JB8734-1998 芯数*标准截面积(mm²); 导电线芯(根数/单线标称直径)(mm); 平均外径 (mm). 2*9/0.12; 9/0.12; 厚1.3 宽2.65. 2*0.3; 16/0.15; 厚1.65 宽3.35. 2*0.5; 16/0.19; 厚2.05 宽4.05. 2*0.75; 24/0.19; 厚2.25 宽24.4. 2*1.0; 32/0.19; 厚2.65 宽5.1. 2*1.5; 48/0.19; 厚2.95 宽6.0. 2*2.0; 72/0.19; 厚3.5 宽7.15. 2*12/0.18; 12/0.18; 厚2.55 宽5.4...